教育行业标准《电感耦合等离子体发射光谱方法通则》

（征求意见稿）编制说明

受国家计量认证高校评审组、高校分析测试中心研究会委托，本标准修订编写建议稿由清华大学作为主持修订单位，北京大学、东华大学作为辅助修订单位，华东理工大学、大连理工大学、吉林大学、山东理工大学、四川大学、上海交通大学、兰州大学和中南大学等多家单位参与一起完成。在修订稿编写的过程中，我们查阅了大量的资料，进行了充分的调查研究和讨论，并严格按照《GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规定执行。

# 1  采用或参考国外标准情况

标准建议稿中未采用或参考相关国外标准。

# 2  参考国内标准情况

在原《JY/T 015感耦等离子体原子发射光谱方法通则》的基础上，参考了国内相关的标准，主要标准如下：

[1] GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

[2] GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

[3] GB/T 13966 分析仪器术语

[4] GB/T 27411-2012 检测实验室中常用不确定度评定方法与表示

[5] GB/T 4842-2006 氩

# 3  主要制定过程

2015年6月1日，成立修订单位的工作组，组长邢志，组员邓宝山、杨明、吴曦、李兵、张玲帆、席永清、张磊、徐强、徐鸿志、朱尚邦、张莉、丁红、苏怡兵，并决定以邮件交流的形式进行标准的制定与修改。

2015年6月1日至6月16日，组长组织人员查阅相关标准和书籍、文献资料，在原标准的基础上草拟出方法通则的草案，并通过研究发送给各位组员。

2015年6月16日至6月30日，组员认真审核方法通则草案的内容，提出通则修改意见和建议，并反馈给组长。

2015年7月1日至7月30日，由组长汇总修改意见，并将汇总意见发给组员进行沟通与交流，确定修改方案。按照修改方案，由组长负责修改并形成初稿后，发给组员再次审核。

2015年8月1日至8月30日，组员陆续反馈初稿的修改意见，由组长汇总、修改后形成定稿。

2015年9月1日，组长按照标准编写格式完成《电感耦合等离子体发射光谱方法通则》的送审讨论稿和编制说明。

# 4  确定标准名称及主要技术内容的依据

《JY/T015-1996感耦等离子体原子发射光谱方法通则》编写于1996年，1997年4月1日实施。19年来，电感耦合等离子体发射光谱仪性能有了较大的发展，检测分析技术也有了较大的发展，应用领域也快速拓展。根据现有对等离子体发射光谱仪的定义，将原有的“感耦等离子体原子发射光谱方法通则”修改为“电感耦合等离子体发射光谱方法通则”。

为了更有效地发挥标准的作用，指导用户利用电感耦合等离子体发射光谱仪正确地实施检测分析，并作为制定具体分析方法标准的主要指导性技术文件，有必要对原通则进行修订。

# 5  与现行的法令、法规和国家标准及其他行业标准的关系

本次修订的标准所使用的术语等描述均符合现有的国家标准《GB/T 13966-2013 分析仪器术语》、《GB/T 27411-2012 检测实验室中常用不确定度评定方法与表示》的要求，与现有标准不冲突。

# 6  主要修订的内容

本次主要修订内容如下：

## 方法通则名称

本方法通则针对等离子体发射光谱仪制定，根据现有对等离子体发射光谱仪的定义，将原有的“感耦等离子体原子发射光谱方法通则”修改为“电感耦合等离子体发射光谱方法通则”，其英文名称相应改为“General rules for Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry”。

## 范围

为使本方法通则的适用性更广泛，删除了原版本中关于检出限、线性范围和固体直接进样的限定。

## 规范性引用文件

在1996版的基础上，我们在此次修改后本方法通则引用了以下标准：

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13966 分析仪器术语

GB/T 27411-2012 检测实验室中常用不确定度评定方法与表示

GB/T 4842-2006 氩

## 术语和定义

精简了与本通则相关的术语和定义。考虑到现有发射光谱仪自动化的光学系统调整，删除了原版本中关于描迹和二维光谱的定义。

## 方法原理

对1996版的该部分内容进行重新描述与归纳，使其语言更加凝练。

## 试剂和材料

本部分删除了高氯酸和氢氟酸，增加了各试剂的英文缩写，并对原有内容进行适当的调整和细化。

## 仪器

由于1996版本未对等离子体发射光谱仪的仪器部件进行说明，本次修改后增加了仪器主要部件的内容。

## 样品

原版本对于样品前处理的步骤过于详细，不具全面性，样品的称样量和试剂使用量都应根据所检测元素的含量而定，因此简化了样品的处理过程。

## 分析步骤

1996版本的分析步骤过于简单，未对质量控制进行规定。我们对原先内容的顺序进行了调整，增加了开机预热、元素谱线选择、分析结果的校准和质量控制等步骤。

## 分析结果的表述

增加了对分析方法和分析结果的评价。

## 安全使用注意事项

增加了“实验室环境温湿度应满足仪器要求”、“仪器应有单独的地线，并符合安装要求”、“关闭仪器时，应在仪器处于待机状态时关闭电源，再切断气体供应”。由于现有等离子体发射光谱仪的屏蔽门与等离子体是联锁保护，一旦打开屏蔽门，等离子体就会熄火，所以删除了原版本中“点燃等离子体后，应尽量少开屏蔽门，以防高频辐射伤害身体”。

# 7  废除有关标准的建议

本标准实施之日起，原《JY/T015-1996感耦等离子体原子发射光谱方法通则》停止使用。

# 8  参考资料目录

[1] GB/T 602-2002 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

[2] GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

[3] GB/T 13966-2013 分析仪器术语

[4] GB/T 27411-2012 检测实验室中常用不确定度评定方法与表示

[5] GB/T 4842-2006 氩

《电感耦合等离子体发射光谱方法通则》编制组

二0一五年九月一日