教育行业标准《分子荧光光谱分析方法通则》（征求意见稿）

编制说明

## 1  工作的简要过程

## 1.1  任务来源及协作单位

受国家计量认证高校评审组、高校分析测试中心研究会委托，本标准修订编写建议稿由四川大学分析测试中心作为主持修订单位，北京大学分析测试中心、东华大学分析测试中心、兰州大学分析测试中心作为辅助修订单位一起完成。在修订稿编写的过程中，四位老师查阅了大量的资料，进行了充分的调查研究和讨论，并严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》和其它有关规定执行。

1.2  采用或参考国外标准情况、引用国内标准情况

## 采用或参考国外标准情况：没有参考其他国外标准。

## 引用国内标准情况：

## 在原《JY/T 025-1996光栅型荧光分光光度方法通则》的基础上，参考了国内相关的标准，主要标准如下：

## [1] GB/T 14666-2003 分析化学术语

## [2] 中国药典2015年版0405荧光分光光度法

## [3] GBT 6040-2002 红外光谱分析方法通则

## 1.3  主要制定过程

## （1）2015.6.1，成立修订单位工作组，组长吴鹏，组员陈明星、徐洪耀、巨正花。

## （2）2015.6.24，高校通则标准修订培训班开班，各成员参加标准制订和修订规范化培训。会后荧光光谱工作组召开第一次会议，根据培训内容对荧光光谱标准修订中面临的问题进行讨论，制定初步标准修改计划方案。组内成员分工，共同开始修订工作。

## （3）2015年6月1日——7月10期间，组长多次组织网上讨论和发邮件，进行先期的沟通和交流，并查阅相关标准和书籍、文献资料，提出通则修改意见和建议。

（4）2015.7.1-8.21，明确制定标准修订计划和方案。分工如下：

四川大学吴鹏负责范围、定义、方法原理和仪器

北京大学陈明星负责试剂和材料、分析步骤、仪器

东华大学徐洪耀负责样品和仪器

兰州大学巨正花负责分析结果的表述、安全注意事项、仪器

工作组严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》，在调查研究和组内意见与分工的基础上，对原有的JY/T 025-1996通则进行仔细修订，形成修订初稿。

（5）2015年8月22日-8月25日，工作组邀请了Horriba Jobin Yvon公司技术中心应用专家对初稿进行审定和修正。

（6）2015年8月26日-9月9日，工作组以邮件方式对第一稿进行了多次的讨论和修改。

（7）2015年9月10日，由组长汇总修改意见，按照标准编写格式完成《荧光光谱分析方法通则》的送审讨论稿和编制说明。

## 2  确定标准名称及主要技术内容的依据

# 《JY/T025-1996光栅型荧光分光光度方法通则》编写于1996年，1997年4月1日实施。原有标准主要是针对传统有机荧光化合物的分析，而在近20年的发展中，荧光分析的范畴得到了极大的拓展，包括荧光粉体材料、量子点等一大批的新型荧光材料不断涌现，它们均能够用分子荧光的技术进行分析和测试。此外，20年来，荧光光谱仪性能有了较大的发展，荧光寿命和绝对量子产率、时间分辨发射（激发）光谱等技术不断完善。为了更有效地发挥标准的作用，指导用户利用荧光光谱仪正确地实施检测分析，并作为制定具体分析方法标准的主要指导性技术文件，有必要对原通则进行修订。因此，修订组根据原有标准的内容和荧光光谱分析在上次标准发布后的技术更新，并区分X-射线荧光分析，将标准名称更新为“分子荧光光谱分析方法通则”。

## 3  新旧标准的对比及主要区别

# 本次主要修订内容如下：

# ——增加了荧光偏振、荧光寿命和量子产率、同步荧光扫描、三维荧光光谱、时间分辨发射（激发）光谱测试；

# ——增加了规范性引用文件；

# ——增加了与本通则相关的术语和定义；

# ——增加了与本通则相关的原理、测定方法和结果表述

## 4  与现行的法令、法规和国家标准及其他行业标准的关系

# 本标准的编写格式和方法符合GB/T 20001.1-2001《标准编写规则第1部分:术语》、GB/T20001.2-2001《标准编写规则第2部分：符号》、GB/T1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》和GB-T 20001.4-2001 《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求。

# 荧光分析目前仅《中国药典2015年版》中有规定0405荧光分光光度法，主要用于药物分子荧光测试，其内容和测试方法与JY/T 025-1996《光栅型荧光分光光度方法通则》无本质区别。因此，本标准拟替代JY/T 025-1996《光栅型荧光分光光度方法通则》，也与《中国药典2015年版》0405荧光分光光度法是一致的。

# 5  废除有关标准的建议或其它应说明的事项

# 无。

# 6  重要内容的解释

# 无。

《分子荧光光谱分析方法通则》编制组

二0一六年四月十日