附件2：

1项石化行业标准修改单

SH/T 3406—2013

《石油化工钢制管法兰》

第1号修改单（报批稿）

1、4.1.5条中“表4.1.5 PN150(Class 900)法兰尺寸”表中规格“DN600” 对应的管子插入孔 “B0” 值 “565”更改为“616”。 2、将4.1.6条中“表4.1.6 PN260(Class 1500)法兰尺寸” 表中规格“DN80至DN600” 对应的管子插入孔 “B0” 值删除。 3、4.2.1条中“图4.2.1”、4.2.2条中“图4.2.2”和4.2.3条中“图4.2.3”更改为新图。 4、4.2.4条中“表4.2.4 松套法兰用翻边短节尺寸”表中规格“DN32” 对应的PN50和PN110的环槽中心直径“P”值“60.32”更改为“60.33”。 5、4.4.1条中“表4.4.1 PN20(Class 150)A系列法兰尺寸”表中规格“DN1450”对应的法兰外径“O”值“1850”更改为“1805”。 6、4.4.2条中“图4.4.2 a）和b）”更改为新图。 a）对焊法兰 b）法兰盖 7、4.5.1条中“表4.5.1 PN11(Class 75)B系列法兰尺寸”表中规格“DN1050”对应的法兰颈部尺寸“H”值“1063.8”更改为“1068.3”。 8、4.5.3条中“表4.5.3 PN20(Class 300)B系列法兰尺寸”表中规格“DN650”对应的法兰高度“Y”值“168”更改为“143”； 规格“DN950”对应的法兰高度“Y”值 “165”更改为“191”；规格“DN1500”对应的法兰颈部尺寸“H”值“1557.3”更改为“1531.9”。 9、4.6.1条中“图4.6.1”更改为新图。 10、4.7.1条中“表4.7.1 公称直径小于或等于DN600法兰尺寸极限偏差”在“突台高度”与“凹凸面榫槽面尺寸”行之间补充新条文： 环槽面法兰突台高度; W; 所有型式; +0.4 0. 11、4.7.4条中“表4.7.4 公称直径大于DN600法兰尺寸极限偏差” 在“突台高度”与“法兰颈部”行之间补充新条文： 环槽面法兰突台高度; W; +0.4 0. 12、6.1.9条后补充新条文，6.1.10： “6.1.10 除本标准另有规定外，其余机加工表面的最大粗糙度为12.5μm。” 13、9.1.2条中“表9.1.2 材料代号”表中文字“料牌号”更改为“材料牌号”。 14、将A.5条中“表A.5-9 材料组别为1.15的钢制管法兰用材料最大允许工作压力”删除。 15、A.5条中“表A.5-16 材料组别为2.5的钢制管法兰用材料最大允许工作压力”更改为新表。 表A.5-16材料组别为2.5的钢制管法兰用材料最大允许工作压力 工作温度 ℃; 最大允许工作压力 bar. PN11 Class75; PN20 Class150; PN50 Class300; PN68 Class400; PN110 Class600; PN150 Class900; PN260 Class1500; PN420 Class2500. ≤38; 9.5; 19; 49.6; 66.2; 99.3; 148.9; 248.2; 413.7. 50; 9.3; 18.7; 48.8; 65.0; 97.5; 146.3; 243.8; 406.4. 100; 8.7; 17.4; 45.3; 60.4; 90.6; 135.9; 226.5; 377.4. 150; 7.9; 15.8; 42.5; 56.6; 84.9; 127.4; 212.4; 353.9. 200; 6.9; 13.8; 39.9; 53.3; 79.9; 119.8; 199.7; 332.8. 250; 6.0; 12.1; 37.8; 50.4; 75.6; 113.4; 189.1; 315.1. 300; 5.1; 10.2; 36.1; 48.1; 72.2; 108.3; 180.4; 300.7. 325; 4.6; 9.3; 35.4; 47.1; 70.7; 106.1; 176.8; 294.6. 350; 3.1; 8.4; 34.8; 46.3; 69.5; 104.3; 173.8; 289.6. 375; -; 7.4; 34.2; 45.6; 68.4; 102.6; 171.0; 285.1. 400; -; 6.5; 33.9; 45.2; 67.8; 101.7; 169.5; 282.6. 425; -; 5.5; 33.6; 44.8; 67.2; 100.8; 168.1; 280.1. 450; -; 4.6; 33.5; 44.6; 66.9; 100.4; 167.3; 278.8. 475; -; 3.7; 31.7; 42.3; 63.4; 95.1; 158.2; 263.9. 500; -; 2.8; 28.2; 37.6; 56.5; 84.7; 140.9; 235.0. 538; -; 1.4; 25.2; 33.4; 50.0; 75.2; 125.5; 208.9. 550; -; -; 25.0; 33.3; 49.8; 74.8; 124.9; 208.0. 575; -; -; 24.0; 31.9; 47.9; 71.8; 119.7; 199.5. 600; -; -; 21.6; 28.6; 42.9; 64.2; 107.0; 178.5. 625; -; -; 18.3; 24.3; 36.6; 54.9; 91.2; 152.0. 650; -; -; 14.1; 18.9; 28.1; 42.5; 70.7; 117.7. 675; -; -; 12.4; 16.9; 25.2; 37.6; 62.7; 104.5. 700; -; -; 10.1; 13.4; 20.0; 29.8; 49.7; 83.0. 725; -; -; 7.9; 10.5; 15.4; 23.2; 38.6; 64.4. 750; -; -; 5.9; 7.9; 11.7; 17.6; 29.6; 49.1. 775; -; -; 4.6; 6.2; 9.0; 13.7; 22.8; 38.0. 800; -; -; 3.5; 4.8; 7.0; 10.5; 17.4; 29.2. 816; -; -; 2.8; 3.8; 5.9; 8.6; 14.1; 23.8. 16、B.1条中符号“d”的解释“螺纹尺寸”’更改为“螺母的最大厚度”。 17、B.6条中“表B.6-3 PN68(Class 400) 、DN≤600mm法兰用螺柱长度”更改为新表。 表B.6-3 PN68(C1ass400)、DN≤600mm法兰用螺柱长度 公称直径 DN; 螺纹; 数量 个; 螺柱长度LS mm. 用于突面法兰; 用于凹凸面和榫槽面; 用于环槽面. 15; M14; 4; 90; 85; 90. 20; M16; 4; 100; 90; 100. 25; M16; 4; 100; 95; 100. 32; Ml6; 4; 110; 100; 110. 40; M20; 4; 120; 115; 120. 50; Ml6; 8; 120; 110; 125. 65; M20; 8; 135; 130; 140. 80; M20; 8; 140; 135; 145. 100; M24; 8; 160; 150; 165. 125; M24; 8; 165; 155; 165. 150; M24; 12; 170; 160; 175. 200; M27; 12; 190; 180; 195. 250; M30; 16; 210; 200; 215. 300; M33; 16; 220; 215; 225. 350; M33; 20; 230; 220; 230. 400; M36; 20; 240; 230; 245. 450; M36; 24; 245; 235; 250. 500; M39; 24; 260; 255; 270. 600; M45; 24; 285; 280; 295.