Z810灼热丝试验仪

一、主要用途

Z810灼热丝试验仪主要用于在规定的实验室条件下，模拟评定灼热元件或过载电阻之类热源在短时间内照成的热应力，影响的着火危险性，主要适用于电工电子产品设备、设备组件和部件的研究、生产和质检单位试验，也可用于固体绝缘材料、工程塑料等其他可燃材料着火试验。

二、仪器特征

1、控制系统：触摸屏操作，PLC智能控制，智能化程度高。

2、显示系统：真彩液晶触摸屏显示试验界面，人性化操作。

3、小车系统：采用电机驱动，自动控制样品小车架前进及后退。

4、夹具系统：样品夹具设计新颖，安装样品方便快捷，夹具不直接与试品试验部位接触，使散热可忽略，测试符合标准要求，准确度高。

5、数据处理系统：可以选配标准USB接口，连接电脑及打印终端，能准确及时的传递试验数据，打印出试样的燃烧曲线报告；

6、数据存储系统：自动存储记忆功能，极大的简便了试验的对比性及重复性。

7、试验箱：容积≥ 0.5m3，背景黑色，背景照度≤20Lux，满足试验要求

三、主要技术指标

1、灼热丝：直径4mm ± 0.04mm 的镍/铬（80/20)制成，特制标准环形。

2、热电偶：0.5mm进口绝缘金属铠装热电偶，耐热 1250 ℃ ( 优于标准 1050 ℃ )。

3、灼热丝温度：500 ℃～960 ℃ 可以按照要求调节并数字显示，温度波动 < 3 ℃。

4、试验压力1.0N±0.1N ( 优于标准 1.0N±0.2N)

5、烫入深度：标准规定7mm ± 0.5mm，可根据具体要求调节。

6、移动速度：标准规定10mm /s ～25mm /s

7、试验时间：0～999.9s可调节并数字显示，标准要求是 30s±0.1s。

8、电源要求：220V±10%、50Hz±1%

四、适用标准

IEC60695-2-10：2000~IEC60695-2-13：2000、GB/T5169.10-2006~GB/T5169.13-2006

UL746A、IEC829 DIN695、VDE0471