FT-105表观密度测定仪

FT-105表观密度测定仪升级后增加如下功能：本品除配置定位角之外，配置调节平衡之水平仪装置，减少外部环境对测量结果的影响；漏斗和量杯有定位装置，从而保证漏斗和量杯的中心在一条直线上；并装配高度测量尺于支架上，有利于调节漏斗高度测量.

FT-105表观密度测定仪该仪器主要用于从规定的漏斗中留出塑料松散物料的表观密度的测定，用于聚氯乙稀树脂表观密度的测定

FT-105表观密度测定仪是化工行业以及塑料异型材厂原料进厂质量检验理想的测试仪器。产品符合GB/T3402、GB/T1636等标准要求。

FT-105表观密度测定仪技术参数：

选购一：A型漏斗要求

主要组成部分：底座、支撑架、漏斗、插板、受料筒
受料筒容积：100ml±0.5ml   直径45mm
取样量： 110ml-120ml
漏斗角度为：40度，孔径为33mm

可满足K-6721(1966)之要求

选购二：B型漏斗要求

漏斗角度：20度；漏斗上口径为91mm；出料口内径：10mm，不锈钢材质，配有出口控制阀门和挡板；漏斗与量杯高度可以调节，量杯口径为：45mm；容积：100ml±0.5ml，不锈钢材质

取样量： 110ml-120ml

该仪器主要用于从规定的漏斗中流出塑料松散物料的表观密度测定，是化工行业以及塑料异型材厂原料进厂质量检测的理想测试仪器。产品符合GB/T3402、GB/T1636 GB/T20022-2005  GB/T13173-2008 和1636-79标准的要求。

表观密度测定仪

本方法适用于测量粉料模塑料的表观密度，即单位体积中的质量，为模塑料的包装，模具型腔和挤出螺杆的设计提供参数。符合GB/T 3402、GB 1636的标准。

表观密度测定仪

1、试样：按产品标准规定抽取试样。

2、试验仪器：

（1）天平：感量0.1克

（2）表面观度测定仪

（3）量筒式量杯：100毫升

注:具体参数请和我们保持联系，还有相关配套之产品,

配置：钢尺；毛刷、底座、支撑架、漏斗、插板、受料筒、说明书、合格证、保修卡等。

瑞柯仪器公司还可以提供粉末粉体测试相关解决方案

1、操作方法

a、打开包装箱，取出测定仪，按装箱单清点零部件。

b、将测定仪放置在稳固的工作台上。

c、用插板插住不锈钢漏斗下部出口，并在漏斗下面放好受料器，与漏斗同轴。

d、用量筒量取样品110ML-120ML，缓慢地放入漏斗中。

e、迅速抽去插板，让样品全部自然漏下（装满样品的受料器不得受震动）。

f、用直尺刮去受料器口上多余的样品，然后放在药物天平上称量，精确至0.2g(已测样品不得重复测定)。