FT-301多功能粉末电阻率测试仪

FT-301多功能粉末电阻率测试仪概述：

1. 本仪器本仪器采用四端测量法适用于生产企业、高等院校、科研部门，是检验和分析导体粉末材料和半导体粉末材料质量的一种重要的工具液晶显示，无需人工计算，并带有温度补偿功能，电阻率单位自动选择，仪器自动测量并根据测试结果自动转换量程，无需人工多次和重复设置。输出采用高精度芯片控制，恒流输出，结构合理、质量轻便，运输安全、使用方便.

FT-301多功能粉末电阻率测试仪优势：1.本机自带软件由电脑自动控制仪器工作，也可以选择人工手动操作；测试数据存储在电脑里面，自动生成测试报告，并自动打印出测试结果和数据，电脑和打印机（选购）

2. 配置手动液压粉末测试装置也可以（选购）自动粉末测试装置，测试粉末时可以通过装置获得粉末压实后高度、直径、压强等数据，输入仪器后自动计算出所需数据，能方便解决粉末及颗粒物料电阻、电阻率及电导率测量需求，经济实惠，功能突出，设计合理，是粉末行业理想之测试仪器.

3.本仪器采用4.3吋大液晶屏幕显示，同时显示电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、电流、电压、单位自动换算。
   FT-301多功能粉末电阻率测试仪适用于碳素厂、焦化厂、石化厂、粉末冶金厂、高等院校、科研部门、是检验和分析固态和粉态样品质量的一种重要优良工具粉末电阻率测试仪

一、测量范围： 
1.电阻率： 1×10-8～2×106Ω-cm
3.电   阻：1×10-8～2×106Ω

4.电导率：5 ×10-6～1×108ms/cm

5.分辨率：  最小0.1μΩ	测量误差±（0.05%读数±5字）

6.测量电压量程： 2mV   20mV  200mV 2V 测量精度±（0.1%读数）

7.分辨率：  0.1uV  1uV  10uV  100uV

8.电流输出：直流电流 0～1000mA 连续可调，由交流电源供电。
量程：1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，1000mA, 误差：±0.2%读数±2字

9.显示方式：液晶显示电阻值、电阻率、方阻、电导率值、温度、压强值、单位自动换算

10.传感器压力：200kg

11.采用液压手动方式加压，电动方式（选购）

12.电源：220±10% 50HZ/60HZ

13.主机外形尺寸：330mm*340mm*120mm

瑞柯仪器企业提供高精度粉末电阻率测试本系列产品主要是由电气控制部分和测试台试验部分组成，更多瑞柯仪器企业生产之粉末颗粒检测仪器，联系瑞柯仪器公司

瑞柯仪器还生产更多直流低电阻测试仪及电阻率测试仪

粉末电阻率测试仪；体积电阻率测试仪；表面电阻率测试仪；半导体电阻率测试仪

相关产品：FT-310炭素电阻率测试仪；FT-303表面电率阻率/体积电阻率测试仪； FT-304绝缘材料表面/体积电阻率测试仪 ；FT-302电缆半导电屏蔽层电阻率测试仪； FT-300经济型粉末电阻率测试仪 ； FT-300A 材料电阻率测试仪；  FT-300B电线电缆电阻率测试仪 ； FT-320 材料超低电阻及电阻率测试仪 ； FT-300C 材料电导率测试仪 ；FT-300D方块电阻测试仪 ；FT-301多功能粉末电阻率测试仪

ROOKO/瑞柯品牌，来自瑞柯仪器公司，一个专注于改变人们生活方式和品质的企业.

专业与精致并重；优秀与智慧之原