# FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪

# 依据GB/T 1479.2-2011 金属粉末 松装密度的测定 2部分：斯柯特容量计法代替国标GB5060—85（金属粉末松装密度的测定——第二部分：斯柯特容量计法）研制的粉体松装密度测试装置。同时满足参照国际标准IS0 3923—2：1981{金属粉末松装密度的测定第2部分：斯柯特容量计法》。中所提供的基本结构和参数要求，其各项指标均符合标准的规定。

FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪性能指标：

- 上部漏斗组件：材料：304不锈钢；上端口径Φ112mm、下端口径Φ30mm、总长度：30+850mm。筛网：1.18mm不锈钢筛网。

- 布料箱：方形，内置四块1毫米厚不锈钢档板。

- 方形漏斗：60°方锥体，下端口径为12.5mm×12.5mm。

- 圆柱杯：材料：304不锈钢；容积为25±0.05 ml。

- 尺寸：100 mm×160 mm×358 mm。