JIS安息角测定仪,安息角仪 日本标准安息角测定仪

JIS安息角测定仪配置调节平衡之水平仪装置，减少外部环境对测量结果的影响；

JIS安息角测定仪原理：

将足够满溢料盘的粉尘从漏斗口注入到水平料盘上；测量粉尘堆积斜面与底部水平面所夹锐角，即粉尘安息角。

JIS安息角测定仪技术参数：

1、漏斗锥度60°± 0.5°；

2、流出口径 13mm，漏斗中心与下部料盘中心应在一条垂线上；

3、流出口底沿与盘面距离75mm，量角器7.5cm~10 cm；

4、料盘直径 80 mm， 容积100 ml的量筒；

5、漏斗嘴长30-60mm