FT-102E经济型粉末流动性测试仪

- 概述

FT-102E经济型粉末流动性测试仪由ROOKO瑞柯公司生产研发，粉体生产、制造、加工过程中，需要进行粉体物料的储存、输送等操作。粉体结拱是生产中的常见问题。

直接影响到粉体的流动特性，甚至影响到产品质量.粉体的流动性测量在粉体工程设计中应用范围很广，粉体的流动性对其生产、输送、储存、装填以及工业中的粉末冶金、医药中不同组分的混合、在水泥厂中粉体的重力流动、农林业中杀虫剂的喷撒等工艺过程都具有重要的意义，

因此粉体流动性能的测量就变得尤为重要. 本机采用固定的接料筒配置不同出口孔径之漏斗来解决不同粉体因粉体本身物性而流动性差，无法流动现象。

常影响粉体流动性包括：粒子的形状、大小、表面状态、密度、空隙率等因素.

- 功能描述：

采用多规格可更换出口孔径之漏斗，可以根据测试粉末流动性状况来选择配置的出口漏斗孔径数。

出口控制档板，秒表计时功能，.如配置标准不锈钢量筒可以得到密度数据.

三、适用范围

本品广泛用于生产、质检所、科研院所和大专院校实验室对材料分析和测量使用。

四、标准规范

本仪器满足国标、欧洲和美标测试规范，广泛用于化工、石油、医药、制药、涂料、电池材料、陶瓷、非金属粉末材料、金属氧化物粉末、分子材料、粉末冶金、塑胶、建筑材料、土壤、染料、磨料、食品添加剂、催化剂等相关行业.

五、技术参数
1．漏斗：由圆柱形装料筒配置多个可更换漏斗组成，为不锈钢材料制成，且具有足够的壁厚、硬度、光滑、以防变形和过度磨损。

2. 可更换漏斗口径mm：2.5；4.0；5.0；6.0；7.0；8.0；9.0；10；14；15；16；17；18；25（根据用户需求选购）

3.时间范围：0-99999S任意设定.

4.组成：由漏斗、支撑架、秒表、钢尺、毛刷、接料筒、水平仪、工作平台、不锈钢量筒（选购）.

5.漏斗容积： 200ml.

6.不锈钢量筒容积有25ml、100ml、200ml、250ml、500ml（根据用户需求选购）.

7.流速测试：定体积法和定质量法获得质量与时间，体积与时间关系.