FT-300C 材料电导率测试仪

四端测试法是目前较先进之测试方法，主要针对高精度要求之产品测试；本仪器广泛用于生产企业、高等院校、科研部门，是检验和分析导体材料和半导体材料质量的一种重要的工具。本仪器配置各类测量装置可以测试不同材料之电导率。液晶显示，无需人工计算，并带有温度补偿功能，电导率单位自动选择，FT-300C 材料电导率测试仪自动测量并根据测试结果自动转换量程，无需人工多次和重复设置。选配：配备软件可以由电脑操控，并保存和打印数据，自动生成图表和报表。本仪器采用4.3吋大液晶屏幕显示，同时显示电阻值、电阻率、方阻、电导率值、温度、压强值、单位自动换算，配置不同的测试治具可以满足不同材料的测试要求。测试治具可以根据产品及测试项目要求选购.
FT-300C 材料电导率测试仪

- 电阻测量范围： 
1、电阻率： 1×10-8～2×106Ω-cm、

电   阻：1×10-8～2×106Ω

电导率：5 ×10-6～1×108ms/cm

分辨率：  最小0.1μΩ	
测量误差±（0.05%读数±5字）
2、测量电压量程： 2mV   20mV  200mV 2V 
   测量精度±（0.1%读数）

分辨率：  0.1uV  1uV  10uV  100uV
3、⑴电流输出：直流电流 0～1000mA 连续可调，由交流电源供电。
   ⑵量程：1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，1000mA, 
   ⑶误差：±0.2%读数±2字

4. 主机外形尺寸：330mm*340mm*120mm

5、显示方式：液晶显示

6、电源：220±10% 50HZ/60HZ

7、可以依据客户不同产品配置测试治具辅助测量

相关产品：FT-310炭素电阻率测试仪；FT-303表面电率阻率/体积电阻率测试仪； FT-304绝缘材料表面/体积电阻率测试仪 ；FT-302电缆半导电屏蔽层电阻率测试仪； FT-300经济型粉末电阻率测试仪 ； FT-300A 材料电阻率测试仪；  FT-300B电线电缆电阻率测试仪 ； FT-320 材料超低电阻及电阻率测试仪 ； FT-300C 材料电导率测试仪 ；FT-300D方块电阻测试仪 ；FT-301多功能粉末电阻率测试仪

ROOKO/瑞柯品牌，来自瑞柯仪器公司，一个专注于改变人们生活方式和品质的企业.

专业与精致并重；优秀与智慧之原