FT-100E多功能粉末堆密度仪(三工位)

FT-100E多功能粉末堆密度仪是FT-100B实用型振实密度仪和FT-100A微电脑振实密度计基础上进行升级频率和振次数字显示，并可以任意调节；配备自动计算功能和打印机系统，具有密码设定功能，存储功能，平均值计算功能，能打印出测试时间（年月日时分秒）质量、体积、振实密度值，平均值及测试编号等数据功能；本品主要适用于粉末和颗粒物科研院所、大专院校对测试要求和测试数据要求精准之单位使用；也用于广大生产企业对粉末和颗粒性状分析，成本管控作用。

FT-100E多功能粉末堆密度仪：符合USP（美国药典）、BP （英国药典）和EP（欧洲药典）的规范要求及GB/T 5162-2006/ISO3953:1993（金属粉末 振实密度的测定），仪器含盖国标GB/T 5162-2006/ISO3953:1993中的各项指标，与国际上通用检测方法相通。振实密度仪粉体密度仪原理：符合ASTMB527、D4164、D4781、IDF134、ISO787-11、3953、8460、8967、9161、JISK5101-12-2、Z2512、MPIF46、USP<616>PartII、BSIB527、GB/T21354、5162

FT-100E多功能粉末堆密度仪由可调速电机、振动组件、微电脑和微型打印机等部件组成。且仪器具有结构紧凑、牢固，操作简单等特点。适用于非金属粉、金属粉体、制药、化工、电池、磨料以及科研教学等领域，是粉体行业振实密度测试的理想仪器。

FT-100E多功能粉末堆密度仪由称为振实密度测试仪、振实密度计、振实密度测定仪、敲击密度仪、拍击密度测试仪、粉末体积密度仪等因行业不同和使用环境不同故而有多名之称；基本工作过程是将粉末量筒固定在机械振动装置上，振动电机带动机械振动装置上下振动，装有粉末的刻度试管随机械振动装置而发生有节拍的振动，随着振动次数的增加，量筒里的粉末逐渐振实，振动次数达到设定的次数后，机械振动装置停止振动，读出刻度试管的体积，根据密度的定义：质量除以体积、从而求出振实后的粉末密度。

FT-100E多功能粉末堆密度仪技术规格：

- 试样重量：≤500.00克；

- 试样体积：≤250.00毫升；

- 单次振动次数：0～99999次（当设定为0次时结果输出为“松装密度”）;

- 振动频率： 0～300转/分钟（连续可调）；

- 振动幅度：最大14mm，整数1-14mm可调；

- 重复性误差：≤1%；准确性误差：≤1%；

- 输入电源：交流220V(50Hz/60Hz)、40W。

- 选购，单工位或双工位

FT-100E多功能粉末堆密度仪配备了25ml、50 ml、100 ml、250 ml四种不同规格的量筒。

样品的测试步骤

1..将样品全部装入量筒；2.完成振动；3.读出并输入体积；4.按“计算”功能键完成计算；5.打印结果

还有相关产品：FT-100B 实用型振实密度仪；FZS4-4经济型振实密度测定仪；FT-100A微电脑粉体密度测试仪,FT-104B休止角测定仪；FT-102B粉末流动性和密度测试仪；FT-102BA 微电脑粉末流动和密度测试仪 ；FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪（多功能型）；FT-104BC粉末颗粒流动性分析仪(实用型)；FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪（多功能型）；FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪（实用型）