FT-102A振动漏斗松装密度测定仪：依据标准：SJT 10215-1991 磁性氧化物粉末密度测定 松装密度的测定-振动漏斗法.和参照采用ISO 3923/3金属粉末松装密度的测定第三部分:振动漏斗法，满足GB/T5061-1998金属粉末松装密度的测定第3部分振动漏斗法;

FT-102A振动漏斗松装密度测定仪：适用范围本标准适用于不能自由流过孔径为5mm的磁性氧化物粉末松装密度的测定.不适用于在振动过程中易碎裂的粉末，如针状和纤维状。同时适用于类似粉末松装密度的测量。

FT-102A震动漏斗松装密度测定仪：仪器原理将粉末装入振动装置的漏斗中，在规定的条件下振动，使粉

末从漏斗中按一定高度自由降落，充满已知容积的圆柱杯内。在松装状态下，以单位体积粉末的质量表示

粉末的松装密度

FT-102A振动漏斗松装密度测定仪：技术参数

1、漏 斗 孔 径为7.5 mm,漏斗孔底部与圆柱杯上表面距离为25mm，

2、振动器工作电源频率50Hz,漏斗以水平方向振动，

3、圆柱量筒容积为25士0 5cm. 漏斗锥度60°

4、漏斗和圆柱杯用黄铜制成，并应具有一定壁厚和硬度

5、夭平应有 足够的称量范围，且称量的精度能达到士0.05 g.（用户自备）