FT-105C ASTM D1895塑料表观密度仪

符合标准：依据ASTM D1895 03 Standard Test Methods for Apparent Density, Bulk Factor, and Pourability of PlasticMaterials 1； Apparatus for Apparent Density Test, Method A和B制作。

FT-105C ASTM D1895塑料表观密度仪技术参数

技术参数要求：

一、选购一，A型漏斗要求: Apparatus for Apparent Density Test, Method A

参数要求：仪器尺寸符合ASTM D-1895标准中A方法，漏斗上出口直径9.3cm、下出口直径0.95±0.08cm，漏斗高度11.4cm，漏斗材质要为不锈钢316；量杯高度7.98cm、直径3.99cm；量杯口与漏斗下出口的高度为3.8cm；配置附件： 秒 表1只;毛 刷1只; 钢尺15cm 1把 说明书；保修卡；合格证。

二、选购二，B型漏斗要求1、量杯的高度24±0.1cm；2、漏斗与量杯的高度3.8cm；3、漏斗下出口2.54cm±0.16cm；4、漏斗上开口12.7±1.0cm；5、量杯的容积400ml±2.0ml；6、角度：24度；6、材质：不锈钢材质；7、配置附件： 秒 表1只;毛 刷1只; 钢尺15cm 1把 说明书；保修卡；合格证。