仪器化复合材料落锤冲击试验机

设备名称：仪器化复合材料落锤冲击试验机

设备型号：CLC-A

满足标准：

ISO 3127  ISO 6603 ISO7765 ISO11343 ISO8256 PREN6038 DIN 53373

ASTM D2444 ASTM D3763 ASTM D5628 ASTM D7136 ASTM D7192

产品概述：

本试验机主要测试材料的抗冲击能力,即通过一定质量的锤头在一定的高度自由下落对试样进行冲击,通过高速率同步采集锤头对试样冲击接触后的数据,分析试样的抗冲击能力及试样的损坏和断裂状态。

我公司生产的复合材料落锤冲击试验机，采用最新的传感器测控技术，能够实时采集落锤冲击板过程中的速度随时间变化曲线，利用瞬时最大冲击速度和最大反弹速度计算冲击动能和材料损伤时吸收的能量，通过软件数据分析，得到冲击载荷和和冲击点位移随时间变化曲线。

本复合材料落锤冲击试验机可以通过软件进行数据分析：最大冲击力、最大冲击能量、最大冲击速度、材料吸收能量及损伤耗散能量、损伤临界点及韧脆转变点…….

产品特点：

- 高度可以通过软件自由设置

- 锤头高度调节通过高精密滚珠丝杠进行传动，精度高，无噪音

- 锤头大小尺寸可以更换

- 锤头质量可以自由更换

- 试验状态全封闭，保证实验的安全性和可靠性

- 具有防回弹系统，防止锤头的二次冲击，对试样进行保护

- 100MHZ高速数据采集系统，保证数据的真实性和准确性

- 封闭式实验环境箱，可以对测试的环境进行自由调节

- 上下分体式结构，是锤头与试样分离，便于试样的安装

- 专用试样安装支架，便于试样的安装和取样

- 通过气动集成系统锁紧和释放锤头，响应速率快，无延时

技术指标：

- 有效冲击高度：2000MM

- 锤头冲击速度：2.2±0.1m/S，6.7±0.3m/S

- 锤头直径：13.0mm

- 试样尺寸：方形边长：100*100mm圆形直径：100mm

- 锤头自动升降

- 自动挂锤和释放锤头

- 具有防二次冲击装置

- 设备重量：300KG

- 测试环境可选： -40℃--室温

标准配置：

- 主  机  一台

- 测控箱  一台

- 锤  头  一把

- 试样支座  二个

- 气  泵  一台

- 电脑    一台

- 打印机  一台

- 采集软件 一套

典型客户案例：上海物理研究所

北京航空航天大学