一、产品名称：微机控制薄膜冲击试验机

二、产品型号：CBM-3A

三、设备用途

满足标准：GB8809  《塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法》

本仪器通过半圆球型的冲头以一定的冲击速度冲击并冲破试样，从而测量出冲头所消耗的能量,籍此能量来评价薄膜试样的抗摆锤冲击能量值。

该仪器薄膜冲击试验机为液晶式，可自动操作，自动存储试验数据，可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理，并可存取、显示、打印.

薄膜冲击试验机适用于测定塑料、橡胶等非金属薄膜材料和金属箔材的冲击韧性。可广范用于工矿企业、科研单位、质检部门对塑料、橡胶、金属箔材等材料的摆锤冲击试验领域。

四、基本原理：

薄膜冲击试验机通过半球形冲头在一定的速度下，冲击并穿过薄膜试样，测量冲头消耗的能量，以此能量评价薄膜试样的抗摆锤冲击能量。

五、主要技术指标：

最大冲击能量：  3J

最小分度值：    0.025J

摆锤扬角：      90°

摆锤摆动半径：  R280 mm

冲击速度：      2.5m/S

冲击头尺寸：    φ25.4 mm  φ12.7 mm

试样夹持器直径：φ50 mm   φ60 mm φ89

要求试样尺寸：  100 mm X 100 mm

六、试验方法：

1． 按照GB6672测量试验厚度，在所有试样的中心测量一点，取10个试样测试的算术平均值。

2． 根据试验的所需的抗摆锤冲击能量选用冲头，使读数在满量 程的10％――90％之间

3． 按仪器使用规则校准仪器。

4.  将试样展平放入夹持器中夹紧，试样不应有皱折或四周张力过大的现象。应使10个试样的受冲击面一致。

5． 将摆锤挂到释放装置上，在计算机上按键开始试验，使摆锤冲击试样，同样步骤作10个试验，试验结束后自动计算10个试样的算术平均值。

八、结果显示：

试验结果以10个试样抗摆锤冲击能量的算术平均值表示。

九、主要配置

主    机：     一套

品牌计算机：   一台

品牌打印机：   一台

试验软件：     一套

冲击头：       φ25.4mm 一个

φ12.7mm一个

试样夹持器：   ￠50mm一套

φ60mm一套

φ89mm一套

微型打印机一台（面板式）

十、产品分类：

CBM-3A型  微机控制-薄膜冲击试验机；

CBM-3B型  液晶显示-薄膜冲击试验机；

CBM-3C型  机械表盘-薄膜冲击试验机；