粉末冶金专用密度计DE-120M/DA-300M/DA-600M

------精度高、性能卓越、密度精度万分之一

满足多孔性物质测量，更适合小产品密度检测

适用于：含油轴承、粉末冶金、电功工具、机械零件业、风扇业、马达业、微电机、电器行业、新材料研究验室。

依据：GB/T5165、ISO 2737、GB/T5164、ISO 2738 、ASTM B311、B328、GB/T5163、JIS Z2505、JIS Z2506、MPIF Standard42、MPIF Standard45…等标准。

方法：采用阿基米德原理浮力法。三个步骤，自动显示含油率，改变传统人工计算的方式，节省时间、更快速、更方便。

DE-120M/DA-300M/DA-600M可直接测量含油轴承的含油率，非常适合转动部件的铜基、铁基、铁铜基等含油轴承含油率、孔隙率…等方面的检测。测量快速、专业、精准、方便！

装配Free Flip免掀盖精密一体成型铝合金测量平台，透明水槽。精度更高、操作更简便、更快速、更人性化，更符合新材料实验室作业规范。可显示混合物主要材质含量百分比，适合新材料研究与开发。能自动判定待测样品合格与否，具有警报提示功能。

测量理论：多孔质烧结含油轴承的特色是内部孔所含的油在轴旋转时从孔渗出，润滑磨擦面，旋转停止时，油被吸入孔中，并具有散热作用。合适的润滑条件必须将内部孔隙充满润滑油且满足冷缩时油的渗透性。如此才可让产品因长时间运转所产生的热，藉由润滑油给予达到散热和润滑的效果，增长使用的期限。因此我们含油量的多寡在含油轴承和其它自行润滑结构性部品中是肩负着如此的重任。所以含油率的测量对含油轴承是非常重要。业界标准线18%，但根据产品特性有所不同。

- 详细技术参数：

- 型号：    DE-120M                   DA-300M                  DA-600M

- 密度解析：0.0001 g/cm3               0.001 g/cm3                0.001 g/cm3

- 最大称重：120g                       300g                      600g

- 最小称重：0.001g                     0.005g                     0.005g

- 测量范围：0.0001—99.9999g/cm3      0.001—99.999g/cm3         0.001—99.999g/cm3

- 含油率：  0.01%                     0.1%                       0.1%

- DE-120M/DA-300M/DA-600M可测量项目：

    - 含油率、孔隙率、体积、含油体积

    - 压制成型半产品的密度

    - 炼结后产品的密度

    - MIM注射成型产品的密度

    - 金属粉末真密度的测量

    - 金属粉末的表观密度与松装密度计算

    - 其它固体密度的测定

- 主要特点：

    - Free Flip免掀盖操作方式、操作更简便、更快速、更符合新材料实验室作业规范

    - 快速直读含油率、孔隙率、密度、体积、含油体积

    - DE-120M万分之一密度精度，测量精度更高

    - 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能

    - 使用水作介质，也可使用其它液体介质

    - 具有实际水温设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定

    - 具有空气浮力补偿设定、密度上下限设定功能

    - 采用一体成形大容量测量配件，水槽防腐蚀、耐摔、耐破

    - 配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固

    - 含RS-232C通信接口，方便连接PC与打印机，可选购DE-40打印机打印测量数据

- 代表产品：

铜基、铁基、铁铜基含油轴承；铜基、铁基、铁铜基结构轴套；不锈钢合金基轴承、打印机齿轮、压缩机齿轮、缝纫机零件、抽风机、电扇之轴承相关零组件…等代表产品。

- 含油率测量步骤：

      - 将产品放入测量台，测含油空气中重量，按ENTER键记忆。

      - 将产品放入水中测含油的水中重量，按ENTER键记忆。

      - 利用相关除油设备去除油，将产品冷却后放入测量台测未含油的重量，按ENTER键记忆，显示含油率。

- 含油率去油方法介绍：

      - 沙格利特萃取设备

      - 快速燃烧法

      - 氮气电热烘干法

      - 超音波振荡法

- 标准附件：

①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个

- 技术规格与关联产品：

| 品牌 | DahoMeter达宏美拓 |
| --- | --- |
| 型号 | DA-300M | DA-600M | DE-120M |
| 称重范围 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.001~120g |
| 密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
| 密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 |
| 测量模式 | 阿基米得原理 A、固体通用测试法模式 B、多孔性物质饱和法模式 C、多孔性物质表面覆盖法模式 D、定体积法模式 E、DIN磨耗量与膨胀率模式 F、质量与体积变化率模式 G、含油轴承含油率模式 |
| 测量时间 | 约5秒 |
| 记忆方式 | 二个步骤记忆方式 |
| 比重测量架 | 精密铝合金一体冲压成型专业比重测量架（尺寸：长13.5mm×宽5 mm×高11.6mm） |
| 测量水槽 | 一体注塑成型透明专业测量水槽（尺寸：长16.9mm×宽9.8 mm×高8.3mm） |
| 结果显示 | 密度、比重、视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率、体积磨耗量DIN、ARI磨耗指数、膨胀率、质量变化率、体积变化率…等 |
| 参数设定 | 水温的设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定、上下限设定、空气浮力设定、参考胶的固定重量损失值设定，参考胶的重量损失值设定，参考胶的密度设定 |
| 材料混合百分比 | 功能介绍 | 材料混合百分比 |
|  | 设定 | 可自由设定材料主、次物质的密度值 |
|  | 显示 | 密度值、主要物质混合比 |
| 校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 |
| 输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 |
| 标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个 |
| 选购附件 | ①DE-40打印机 |
| 电源 | AC~220V / 50HZ |

日本主机高精度密度测试仪DH-120M

------日本主机、密度精度万分之一、高稳定性

主要针对：品质管理密度测量、基础材料密度研究、微小型产品密度测量、高密度产品密度检测、重点实验室、材料学研究

依据：ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183、GB/T4196、GB/T4123、GB/T5586、JB/T7780…等标准规范。

应用阿基米德原理与现代电子技术结合，采用日本原装进口主机，经久耐用、设计美观、做工精细、性能稳定、功能强大、测量精度高、操作简单快捷，仅需一个测量步骤即可显示密度值。装配一体成型精密铝合金测量平台，透明水槽，防腐蚀、耐摔耐破。操作更简便、更快速、更省力。

- 详细技术参数：

- 型号：    DH-120M                 DH-200M

- 密度解析：0.0001 g/cm3            0.0001 g/cm3

- 最大称重：120g                    200g

- 最小称重：0.0001g                 0.0001g

- 测量范围：0.0001—99.9999g/cm3    0.0001—99.9999g/cm3

- 主要特点功能：

- Quick Test快速测试任何固态产品的密度值

- 适合微小型产品与高密度产品密度检测

- 一个操作步骤即显示密度值

- 密度>1、<1皆可测量

- 全自动零点跟踪功能

- 全自动环境调整功能

- 具有实际水温补偿功能

- 使用水作介质，也可使用其它液体介质

- 采用铝合金测量配件，水槽防腐蚀、耐摔耐破

- 含RS-232C通信接口，方便连接PC与打印机，可选购DE-40打印机打印测量数据

- 标准附件：
①主机一台、②水槽一个、③测量台一套、④镊子一支、⑤温度计一支、⑥测颗粒配件一套、⑦测浮体配件一套、⑧电源变压器一个、⑨100g砝码一个

- 测量步骤：

①将产品放入测量台，测空气中重量，按memory键记忆。

②将产品放入水中测水中重量，显示密度值。

- 技术规格与关联产品：

| 品牌 | DahoMeter达宏美拓 |
| --- | --- |
| 型号 | DH-120M | DH-200M |
| 称重范围 | 0.0001~120g | 0.0001~200g |
| 密度精度 | 0.0001 g/cm3 |
| 密度范围 | 0.0001~99.9999g/cm3 |
| 测量种类 | 任何固体形态之密度----橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、密封圈、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、玻璃…等类型产品。 |
| 测量原理 | 阿基米德原理 |
| 测量时间 | 约5秒 |
| 记忆方式 | 一个步骤记忆方式 |
| 比重测量架 | 精密铝合金一体冲压成型专业比重测量架（尺寸：长13.5cm×宽5 cm×高11.6cm） |
| 测量水槽 | 一体注塑成型透明专业测量水槽（尺寸：长16.9cm×宽9.8 cm×高8.3cm） |
| 结果显示 | 密度 |
| 参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定 |
| 校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 |
| 输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 |
| 标准附件 | ①主机一台、②水槽一个、③测量台一套、④镊子一支、⑤温度计一支、⑥测颗粒配件一套、⑦测浮体配件一套、⑧电源变压器一个、⑨100g砝码一个 |
| 选购附件 | DE-40打印机 |
| 电源 | AC~220V / 50HZ |