Rise-3002型颗粒图像分析仪

仪器简介:

Rise-3002型颗粒图像分析仪将传统的测量方法与现代的图像技术相结合，是一种采用图像法进行颗粒形貌分析和粒度测量的颗粒分析系统，由光学显微镜、数字CCD摄像机和克里图像处理分析软件组成。该系统通过专用的数字摄像机将颗粒在显微镜下的图像拍摄下来传输给电脑，通过专用的颗粒图像处理分析软件对图像进行处理分析，具有直观、形象、准确和测试范围宽等特点。可以观察颗粒形貌，也可得到粒度分布等分析结果。

Rise-3002型颗粒图像分析仪融合了当今先进的图像处理和分析技术，产品设计符合国际标准ISO-13322-1，可完成几十项颗粒几何形态学的参数测量和图像几何形状的测量。软件同时配备专用的数据报表，可直接按颗粒的粒径面积、形状等多类参数，以线性或非线性统计方式绘出分布图。

技术参数：

1、 测量范围：1~3000微米

2、 最大光学放大倍数：1600倍  （总放大倍数）7197倍

3、 最大分辨率：0.1微米/像素

4、 准确性误差：<±3%

5、 重复性偏差：<±3%

配置参数：

三目生物显微镜：平场目镜：10X、16X

无限远平场消色差物镜：4X、10X、40X、100X （油）

总放大倍数：40X-1600X

摄像机：300万像素彩色数字CCD（标准C接口）

软件功能及报告格式：

1、 可以对图像进行多种处理。如：影像增强、图像叠加、局部提取、定倍放大、对比度、亮度调节等几十种功能

2、 具有圆度、曲线、周长、面积、直径等几十种几何参数的基本测量

3、 可直接按颗粒粒径的粒径面积、形状等多类参数，以线性或非线性统计方式绘出分布图

数据输出：

周长分布、面积分布、长径分布、短径分布、周长相当径分布、面积相当径分布、Feret径分布、圆度、中间径（D50）、有效粒径（D10）、限定粒径（D60）、D30、D97、个数长度平均径、个数面积平均径、个数体积平均径、长度面积平均径、长度体积平均径、面积体积平均径、不均匀系数、曲率系数。

设备维护：

全面的技术培训和内容详尽的使用操作说明书、软件在线帮助使操作人员能准确操作、解决疑问、排除故障。

应用范围：

适用于磨料、涂料、非金属矿、化学试剂、粉尘、填料等各种粉末颗粒的粒度测量、形貌观察和分析。

Rise-3002型颗粒图像分析仪分析报告：

| 送检单位: | 济南润之科技有限公司 |
| --- | --- |
| 测试单位: | 济南润之科技有限公司 |
| 样品名称: | 002 |
| 综 述 报 告 |
| 平均径 | 周长径um | 面积径um | 长径um | 短径um | 0度FERET径um | 90度FERET径um |
| 个数长度平均径 | 3.937 | 3.553 | 3.689 | 3.217 | 3.494 | 3.571 |
| 个数面积平均径 | 3.945 | 3.558 | 3.696 | 3.224 | 3.5 | 3.578 |
| 个数体积平均径 | 3.954 | 3.563 | 3.703 | 3.23 | 3.506 | 3.584 |
| 长度面积平均径 | 3.954 | 3.563 | 3.702 | 3.23 | 3.506 | 3.584 |
| 长度体积平均径 | 3.962 | 3.568 | 3.71 | 3.237 | 3.512 | 3.591 |
| 面积体积平均径 | 3.971 | 3.573 | 3.717 | 3.244 | 3.519 | 3.597 |
| D5 | 3.55 | 3.16 | 3.39 | 2.88 | 3.16 | 0.87 |
| D10(有效径) | 3.55 | 3.31 | 3.39 | 2.95 | 3.16 | 3.31 |
| D30(限定径) | 3.8 | 3.47 | 3.55 | 3.09 | 3.24 | 3.47 |
| D50(中间径) | 3.89 | 3.47 | 3.55 | 3.16 | 3.47 | 3.55 |
| D60 | 3.89 | 3.55 | 3.72 | 3.31 | 3.47 | 3.55 |
| D90 | 4.27 | 3.8 | 3.98 | 3.47 | 3.72 | 3.8 |
| D97 | 4.47 | 3.98 | 4.17 | 3.72 | 3.89 | 4.07 |
| 不均匀系数 | 1.096 | 1.073 | 1.097 | 1.122 | 1.098 | 1.073 |
| 曲率系数 | 15.823 | 12.914 | 13.829 | 10.713 | 11.527 | 12.914 |

送检单位：济南润之科技有限公司        检测单位：济南润之科技有限公司   样品名称：002

| 长径分布 |
| --- |
| D5=3.39 D10=3.39 D30=3.55 D50=3.55 D60=3.72 D90=3.98 D97=4.17 |
| 径长um | 微分 | % | 累积 | % |  | 径长um | 微分 | % | 累积 | % |
| 3.200 |  |  | 2 | 1.340 |  | 3.770 | 0 | 0.000 | 96 | 64.430 |
| 3.230 | 2 | 1.340 | 2 | 1.340 |  | 3.800 | 1 | 0.670 | 116 | 77.850 |
| 3.250 | 0 | 0.000 | 2 | 1.340 |  | 3.830 | 20 | 13.420 | 116 | 77.850 |
| 3.280 | 0 | 0.000 | 2 | 1.340 |  | 3.860 | 0 | 0.000 | 116 | 77.850 |
| 3.310 | 5 | 3.360 | 7 | 4.700 |  | 3.890 | 0 | 0.000 | 116 | 77.850 |
| 3.330 | 0 | 0.000 | 7 | 4.700 |  | 3.920 | 13 | 8.720 | 129 | 86.580 |
| 3.360 | 0 | 0.000 | 7 | 4.700 |  | 3.960 | 0 | 0.000 | 129 | 86.580 |
| 3.390 | 0 | 0.000 | 7 | 4.700 |  | 3.990 | 0 | 0.000 | 129 | 86.580 |
| 3.420 | 8 | 5.370 | 15 | 10.070 |  | 4.020 | 8 | 5.370 | 137 | 91.950 |
| 3.440 | 0 | 0.000 | 15 | 10.070 |  | 4.050 | 0 | 0.000 | 137 | 91.950 |
| 3.470 | 0 | 0.000 | 15 | 10.070 |  | 4.090 | 0 | 0.000 | 137 | 91.950 |
| 3.500 | 29 | 19.460 | 44 | 29.530 |  | 4.120 | 6 | 4.030 | 143 | 95.970 |
| 3.530 | 29 | 19.460 | 44 | 29.530 |  | 4.160 | 0 | 0.000 | 143 | 95.970 |
| 3.560 | 0 | 0.000 | 44 | 29.530 |  | 4.190 | 0 | 0.000 | 143 | 95.970 |
| 3.590 | 0 | 0.000 | 44 | 29.530 |  | 4.220 | 5 | 3.360 | 148 | 99.330 |
| 3.620 | 31 | 20.810 | 75 | 50.340 |  | 4.260 | 0 | 0.000 | 148 | 99.330 |
| 3.650 | 0 | 0.000 | 75 | 50.340 |  | 4.290 | 0 | 0.000 | 148 | 99.330 |
| 3.680 | 0 | 0.000 | 75 | 50.340 |  | 4.330 | 0 | 0.000 | 148 | 99.330 |
| 3.710 | 21 | 14.090 | 96 | 64.430 |  | 4.360 | 0 | 0.000 | 148 | 99.330 |
| 3.740 | 0 | 0.000 | 96 | 64.430 |  | 4.400 | 1 | 0.670 | 149 | 100.000 |

送检单位：济南润之科技有限公司        检测单位：济南润之科技有限公司   样品名称：002

| 短径分布 |
| --- |
| D5=2.88 D10=2.95 D30=3.09 D50=3.16 D60=3.31 D90=3.47 D97=3.72 |
| 径长um | 微分 | % | 累积 | % |  | 径长um | 微分 | % | 累积 | % |
| 2.600 |  |  | 3 | 2.010 |  | 3.160 | 0 | 0.000 | 50 | 33.560 |
| 2.630 | 3 | 2.010 | 3 | 2.010 |  | 3.190 | 0 | 0.000 | 50 | 33.560 |
| 2.650 | 0 | 0.000 | 3 | 2.010 |  | 3.220 | 39 | 26.170 | 89 | 59.730 |
| 2.680 | 0 | 0.000 | 3 | 2.010 |  | 3.250 | 0 | 0.000 | 89 | 59.730 |
| 2.700 | 2 | 1.340 | 5 | 3.360 |  | 3.280 | 0 | 0.000 | 89 | 59.730 |
| 2.730 | 2 | 1.340 | 5 | 3.360 |  | 3.320 | 39 | 26.170 | 128 | 85.910 |
| 2.760 | 0 | 0.000 | 5 | 3.360 |  | 3.350 | 0 | 0.000 | 128 | 85.910 |
| 2.780 | 0 | 0.000 | 5 | 3.360 |  | 3.380 | 0 | 0.000 | 128 | 85.910 |
| 2.810 | 0 | 0.000 | 5 | 3.360 |  | 3.410 | 0 | 0.000 | 128 | 85.910 |
| 2.840 | 0 | 0.000 | 5 | 3.360 |  | 3.450 | 0 | 0.000 | 128 | 85.910 |
| 2.870 | 0 | 0.000 | 5 | 3.360 |  | 3.480 | 0 | 0.000 | 128 | 85.910 |
| 2.890 | 0 | 0.000 | 5 | 3.360 |  | 3.520 | 10 | 6.710 | 138 | 92.620 |
| 2.920 | 5 | 3.360 | 10 | 6.710 |  | 3.550 | 0 | 0.000 | 138 | 92.620 |
| 2.950 | 0 | 0.000 | 10 | 6.710 |  | 3.580 | 0 | 0.000 | 138 | 92.620 |
| 2.980 | 0 | 0.000 | 10 | 6.710 |  | 3.620 | 6 | 4.030 | 144 | 96.640 |
| 3.010 | 12 | 8.050 | 22 | 14.770 |  | 3.650 | 0 | 0.000 | 144 | 96.640 |
| 3.040 | 0 | 0.000 | 22 | 14.770 |  | 3.690 | 0 | 0.000 | 144 | 96.640 |
| 3.070 | 0 | 0.000 | 22 | 14.770 |  | 3.730 | 3 | 2.010 | 147 | 98.660 |
| 3.100 | 1 | 0.670 | 50 | 33.560 |  | 3.760 | 0 | 0.000 | 147 | 98.660 |
| 3.130 | 28 | 18.790 | 50 | 33.560 |  | 3.800 | 2 | 1.340 | 149 | 100.000 |