经济型电子比重计DH-300

------高性能、数显直读、密度精度千分之一

主要针对：橡胶、塑胶、电线电缆、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、硬质合金、新材料研究实验室。

依据：ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183…等标准规范。

DH-300是目前使用群体最多的数显密度测量仪器，精度千分之一，使用水当介质，仅二个步骤，即可显示密度值。与传统密度计相比，本机无需人工计算，操作方便省时、测量精确、高效，适合生产现场和品质监测等领域。

本机采用一体注塑成型测量架，一体注塑成型透明水槽，组装方便，耐磨耐摔，防腐蚀，可清楚观察样品在介质中情况。水中吊线采用0.5cm不锈钢材料，不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽，保证测量精确性。

DH-300也适用于：金属制品、粉末冶金、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业…等领域。

- 详细技术参数：

- 型    号：DH-300

- 密度解析：0.001 g/cm3

- 最大称重：300g

- 最小称重：0.01/0.005g

- 主要特点功能：

    - 无需人工计算，测试更有效率，适合生产现场和品质监测等领域

    - 塑料颗粒、薄膜、浮体、发泡体、硫化后橡胶、密封圈、碳酸钙粉末…等类似产品皆能快速测量

    - 测量精准、操作简便、稳定耐用

    - 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能

    - 具有实际水温补偿功能，可适应测试环境变化

    - 使用水作介质，也可使用其它液体介质

    - 采用一体成型大容量专业测量平台，高透明水槽，耐磨耐摔，防腐蚀

    - 配置专用防风防尘罩，模具一体成型、组合方便、坚固耐用

- 标准附件：

①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个

- 测量步骤：

①将产品放入测量台，测空气中重量，按ENTER键记忆。

②将产品放入水中测水中重量，按ENTER键记忆，显示密度值。

- DH-300固体操作视频

http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ3NDkxMTgw.html

- DH-300颗粒操作视频

http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ3NTQ1Njg0.html

- 技术规格与关联产品：

| 品牌 | DahoMeter达宏美拓 |
| --- | --- |
| 型号 | DH-300 |
| 称重范围 | 0.01/0.005~300g |
| 密度精度 | 0.001 g/cm3 |
| 密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 |
| 测量种类 | 任何固体形态之密度----橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、密封圈、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、玻璃…等类型产品。 |
| 测量原理 | 阿基米德原理 |
| 测量时间 | 约5秒 |
| 记忆方式 | 二个步骤记忆方式 |
| 比重测量架 | 一体注塑成型专业比重测量架（尺寸： 长17.6 cm×宽10.5 cm×高11.1cm） |
| 测量水槽 | 一体注塑成型专业透明水槽（尺寸：长16.9 cm×宽9.8 cm×高8.3cm） |
| 结果显示 | 密度、体积、含量百分比 |
| 参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定 |
| 校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 |
| 标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个 |
| 电源 | AC~220V / 50HZ |

一体成型防风罩                             进口PC料水槽耐摩、耐腐蚀