快速多功能电子比重计DA-300M

-----精度高、操作简便、性能卓越
直读磨耗量、体积与质量变化率

主要针对行业：橡胶制品、轮胎、高分子、复合材料、鞋材、弹性材料、输送带、传动皮带、鞋底、软质合成皮、皮革等材质、新材料研究实验室。

直接读取：密度值、DIN体积磨耗量、ARI磨耗量指数、AKRON阿克隆磨耗量、膨胀率、体积。

依据：ASTM D297、GB/T533、GB/T9867、DIN-53516、ISO-4649、GB/T1689、1SO-1817…等标准规范。

装配Free Flip免掀盖精密一体成型铝合金测量平台，透明水槽；测量精度更高、操作更简便、更快速、更人性化，更符合新材料实验室作业规范及现场快速多次循环测试；可显示混合物主要材质含量百分比，适合新材料研究与开发；能自动判定待测样品合格与否，具有警报提示功能；同时还具有橡胶DIN磨耗量与膨胀率测量功能。

- 技术参数：

1、	型号：    DA-300M

2、	密度解析：0.001 g/cm3

3、	最大称重：300g

4、	最小称重：0.005g

5、	测量范围：0.001—99.999g/cm3

6、 磨耗量： 0.1cm3

- 特点：

o    Free Flip免掀盖操作方式、操作更简便、更快速、更符合新材料实验室作业规范及现场快速多次循环测试

o  	针对新材料研究与开发，可显示二种物质混合物主要材质含量百分比

o  	可自动判定试样合格与否，并警报提示

o  	全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能

o  	使用水作介质，也可使用其它液体介质

o  	具有实际水温设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定

o   具有空气浮力补偿设定、密度上下限设定功能

o  	采用一体成形大容量测量配件，水槽防腐蚀、耐摔、耐破

o  	配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固

o  	含RS-232C通信接口，方便连接PC与打印机，可选购DE-40打印机打印测量数据

- 特色功能：

1、	具有橡胶DIN体积磨耗量、阿克隆磨耗量、膨胀率直读功能，无需计算即可自动显示磨耗量或膨胀率。

2、	针对粉末，具有比重瓶法真密度测量功能。

- 标准附件：

①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个

- 测量步骤：

①将产品放入测量台，测空气中重量，按ENTER键记忆。

②将产品放入水中测水中重量，按ENTER键记忆，显示密度值。

- 技术规格：

| 品牌 | DahoMeter达宏美拓 |
| --- | --- |
| 型号 | DA-300M |
| 称重范围 | 0.005~300g |
| 密度精度 | 0.001 g/cm3 |
| 密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 |
| 磨耗量 | 0.1cm3 |
| 测量种类 | 各种不吸性性产品：如：金属制品、橡胶制品、塑胶制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材…等类似产品 各种多孔性物质产品：如：粉末冶金、磁性材料、精密陶瓷、摩擦材料、耐火材料、云母制品、木工木材、工程建筑、海绵行业、水泥与制品、石墨与碳素制品、煤与岩石…等类似产品 涵盖吸水性多孔物质、不吸水性所有固体物质领域 |
| 测量模式 | 阿基米得原理 A、固体通用测试法模式 B、多孔性物质饱和法模式 C、多孔性物质表面覆盖法模式 D、定体积法模式 E、DIN磨耗量与膨胀率模式 F、质量与体积变化率模式 G、含油轴承含油率模式 |
| 测量时间 | 约5秒 |
| 记忆方式 | 二个步骤记忆方式 |
| 比重测量架 | 精密铝合金一体冲压成型专业比重测量架（尺寸：长13.5mm×宽5 mm×高11.6mm） |
| 测量水槽 | 一体注塑成型透明专业测量水槽（尺寸：长16.9mm×宽9.8 mm×高8.3mm） |
| 结果显示 | 密度、比重、视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率、体积磨耗量DIN、ARI磨耗指数、膨胀率、质量变化率、体积变化率…等 |
| 参数设定 | 水温的设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定、上下限设定、空气浮力设定、参考胶的固定重量损失值设定，参考胶的重量损失值设定，参考胶的密度设定 |
| 材料混合百分比 | 功能介绍 | 可自动读取两种混合材料主要物质百分比 |
|  | 设定 | 可自由设定材料主、次物质的密度值 |
|  | 显示 | 密度值、主要物质混合比 |
| 校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 |
| 输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 |
| 标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个 |
| 选购附件 | ①DE-40打印机 |
| 电源 | AC~220V / 50HZ |