# YL-S70 剥离力试验机

## 机台介绍

YL-S70离型力试验机专门测试各种材料、成品、半成品的强度,选取各种夹具、冶具，适用于测定各种材料在拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等状态下的力学性能及有关物理参数。可做拉伸、压缩、三点抗弯、四点抗弯、剪切、撕裂、剥离、成品鞋穿刺、纸箱持压、泡棉循环压缩、弹簧拉压及各种动静态循环测试等。

## 细节图

## 机台结构

交流伺服马达驱动,精密滚珠丝杆传动；

丝杆护罩采用铝型材挤压成型，表面喷砂、阳极亮银处理，工艺精美;

外壳选用高级ABS吸塑喷涂处理，经久耐用，美观大方；

上下行程微调开关；

快拆式接头,可轻松更换不同的功能夹具；

## 机台保护

超行程、超容量保护、紧急制动开关；

## 机台功能

强大的数据分析统计和曲线图形分析辅助工具，具备放大、缩小、平移、十字光标、取点等功能。多次历史测试数据可调入图形同时显示做对比分析。多达7个区间设置、40个手动取点、120个自动取点功能。具备最大值、最小值、平均值、去高低平均值、中位数、标准差、总体标准差、CPK值等多种统计功能。

## 测试软件

## 测试曲线显示

测试过程中实时且可以同时显示力量-位移、力量-时间、位移-时间、应力-应变等曲线，可随意切换到想看的曲线画面；

## 自定义测试方法

具备定速度、定位移、定力量、定力量速率、定应力、定应力速率、定应变、定应变速率等各种控制模式，可实现复杂的多步嵌套循环控制.可设置自动返回、自动判断断裂、自动归零等功能。

传感器正反受力可切换；

## 技术参数

| 容量选择 | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN（可选双容量配制，并具备快速更换要求） |
| --- | --- |
| 控制方式 | 全电脑控制方式，软件功能强大 |
| 力量单位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 |
| 长度单位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 |
| 应力单位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 |
| 力量分辨率 | 1/500,000 |
| 精度 | 0.1% |
| 行程分辨率 | 1/500,000mm |
| 采集速率 | 2000次/S |
| 有效行程 | 450mm |
| 速度范围 | 0.001~500mm/min（可定制） |
| 测试空间 | Ø140mm |
| 停机模式 | 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机 |
| 机台动力 | 伺服马达驱动 |
| 机台尺寸 | 520×590×1061mm （宽×深×高） |
| 机台净重 | 45KG |
| 功率 | 400W |
| 电源 | 220V 50~60HZ |
| 机台配备 | 232连接线1条、软件1份 |
| 选购 | 夹具、电脑 |