# Text boxes

金相切割机 QG-5

- 质量稳定：实行全过程质量监控，细致入微，全方位检测，价格合理：高效内部成本控制，减少了开支，让利于客户，

- 交货快捷：先进生产流水线，充足的备货，缩短了交货期！

- 电　话：021-35050386           QQ：653191730

QG-5金相切割机可适用于一般金相，岩相试样材料的切割，为保证能在安全状态下切取最佳试样，本机采用全封闭结构和快速夹紧机构，并符有专用冷却水箱，供冷却液循环使用，为延长使用寿命和操作保养等方便，该机的内外罩壳，钳口和工作台面等主要零部件均采用不锈钢材料制成，是切割试样的最佳设备。

主要参数：

| 最大切割截面： | Φ100mm |
| --- | --- |
| 砂轮片规格： | 350×2×32mm |
| 转 速： | 2800r/min |
| 电 动 机： | Y90L2-3.0kW， 380V，50Hz |
| 外形尺寸： | 730×700×540mm |
| 净 重： | 125kg |