BJ-X系列便携（现场）金相显微镜

一、现场金相显微镜的用途：

便携金相显微镜是适用于现场多种大型工件的金相检查、失效分析的显微镜，它不用切割取样，可直接在工件上打磨、抛 光，从而保证工件的完整性。显微镜底座带有磁力吸座，直接吸附在工件上观察组织的现场金相检验。便携式金相显微镜适用于航空制造、机械制造、车辆制造、锅炉及压力容器的制造及检验，可广泛的应用在工厂、实验室进行铸件质量的鉴定、原材料检验或对材料处理后金相组织的研究分析等工作。

二、性能特点：

1.小型精密光学结构，图像清晰稳定，整体方便携带。

2.放大倍数100×—500×，满足国标的金相倍数要求，配平场消色差金相物镜。

3.BJ-300X配物镜转换器，方便物镜转换。还配有提手，方便拿起。

4.齿轮式XY轴移动平台，保证横向不自行下滑。

5.专用机械通断磁力底座，适合各种工件表面。

6.选购电解抛光机，可快速制样，电解抛光仅需10分钟完成抛光和浸蚀。

7.选购CK-300摄影系统和金相专业分析软件DM-3000，可笔记本或电脑观察金相组织和拍照，DM-3000分析软件还可对当前金相组织按国标要求进行各项分析测定。

二、技术参数及配置

| 名 称 | 参数规格 | BJ-X | BJ-200X | BJ-300X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观察镜筒 | 单目观察筒，垂直观察 | √ | √ | / |
|  | 单目观察筒，垂直观察，附摄影通道，配C接口 | / | / | √ |
| 目镜 | WF10X（视场φ18mm） | √ | √ | √ |
|  | WF12.5X（视场φ16mm） | ◎ | √ | √ |
| 物镜 | 消色差物镜：10X/0.25；PL40X/0.65 | √ | / | / |
|  | 平场消色差物镜：PL10X/0.25；PL20X/0.40；PL40X/0.65 | ◎ | √ | √ |
| 转换器 | 三孔物镜转换器，声响定位 | / | / | √ |
| 调焦系统 | 粗调调焦范围：25mm | √ | √ | / |
|  | 分离式粗微动调焦机构,调焦范围：30mm,微动调焦格值:4μm | / | / | √ |
| 移动台 | 双层机械移动台，XY移动范围：25*25mm | / | √ | √ |
| 磁力底座 | 专用机械通断磁力底座，适合各种工件表面 | / | √ | √ |
| 光源 | 便携式LED光源 | √ | √ | √ |
|  | 非球面聚光镜，6V/20W卤素灯，有调光器 | / | ◎ | ◎ |
| 微型调速磨光机 | 可调转速5000～37000rpm，配打磨头和羊毛抛光轮，可选充电式 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 电解抛光机 | 0～30VDC，0～2A，阴极抛光笔，阳极夹 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 电脑拍照系统 | CK-300彩色数字摄像系统，USB连接电脑，最大像素2048*1536（具体功能及参数见CK-300摄像机介绍） | ◎ | ◎ | ◎ |
| 数码相机拍照 | 1X数码相机专用接口，适配各种类型单反数码相机或卡片相机 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 手提箱 | 便携式铝合金包装箱 | √ | √ | √ |
| 可选购镜头 | 1、目镜： WF15X、 WF16X、WF20X |
|  | 2、物镜：平场消色差物镜：PL4X；PL5X； PLL50X； PLL60X ；PLL80X；PL100X（油）；PL100X（干镜） |
| 注： ‘√’是标准配置，‘/’表示不具备，‘◎’表示可选购 |

三、扩展金相分析功能（选购）：DM-3000金相分析软件
    本软件以国标及相关检验标准为依据，开发出了多种软件功能模块，用户可根据需要，选择检验项目，由软件自动评级辅助评级或人工评级完成检验工作。其主要功能如下：

1、自动评级\辅助评级

2、新建报告或调用报告

3、几何测量功能

4、定倍打印     5、查看图库

# Text boxes

BJ-300X

便携式磨抛机

BJ-200X

BJ-X

CK-300摄像机