# Text boxes

HRS-150数显洛氏硬度计

1、仪器的主要用途 HRS-150型数显洛氏硬度计是机电一体化的硬度测试仪器，该机外观新颖，采用微机控制，硬度值以数字直接显示。升降螺杆与旋输间自动反馈锁合，内置式打印机，除试验升降外，完全实现了自动化，消除了操作和读数误差。该硬度计适用于黑色金属，有色金属和非金属材料的洛氏硬度测定。 ● 以新颖的大屏幕直接显示硬度数值。 ● 洛氏硬度A-B-C-D-E-F-G-H-K等标尺选择。 ● 可各种硬度标尺的转换，例：布、维氏等。 ● 内置打印机，硬度值测试结果打印输出。 ● RS-232数据输出接口，使用户扩展功能。 ● 是具有良好的可靠性、可操作性、和直观性的集机电一体化的高新技术产品。

2、仪器的主要技术指标 初试验力：98 （N） 电源 ：AC220V 50/60Hz 总试验力：60-100-150(Kg)、588、980、1471（N） 试件最大高度 ：170 mm 试验力保持时间：1～30 S 外形尺寸：510×212×730 mm 硬度读数方式：数字式 重量：85kg

3．装箱单 金刚石洛氏压头 1只 电源线 1根 ￠1.5875mm硬质合金球压头 1只 产品使用说明书 1份 大平,中平,V型试台 共3只 产品合格证书 1份 标准洛氏硬度块 3块 防压塑料袋 1只 砝码A、B、C一套 3只 打印机说明书 1本 保险丝2A 2只 卷式打印机 1卷 RS-232插线 1根