一、ZDHV-Z全自动显微硬度计功能说明：

（1）独特的自动聚焦技术

独特的自动聚焦技术和高质量的光学系统，使您即使是处理表面粗糙度只有RA0.8

的试样，也可以迅速进行自动聚焦和自动硬度评估。此技术可应用于最小的载荷和最大放大倍数，强大功能适用于大多数硬度测试应用。此外，照明系统确保了持续均匀的照明强度。

（2）自动转塔盘

自动转塔盘上装有二个物镜和一个压头。自动转塔盘在软件的控制下，可完成不断转换压头和物镜位置，消除了人为误差的可能成因。

转塔盘运行速度既快又精。得益于预编程的测试方法以及先进的机械结构，提高了测试方法和转塔盘位置的转换速度。

（3）X-Y自动工作台

X-Y自动工作台的控制，直接对硬度计进行控制和数据通讯，包括物镜与压头自动转换，自动对焦，设定控制自动加荷、保持、卸荷，单个压痕或连续多个压痕，设定步进距离，步进移动的模式，图像分析软件，自动记录压痕直径与硬度值，自动绘制深度与硬度梯度曲线图。

（4）图像测量软件功能

数据处理软件与图像测试软件兼容并进行压痕测量，数据分类，统计，储存及输出，软件自动显示压痕测试结果曲线，深度曲线，误差统计，测试次数分组统计等。

1）Windows 7   32位操作系统

2）严格按国家标准GB和国际标准ISO设计

3）良好的界面和简便的操作

4）高分辨率的图像保证了高精度的硬度测量

5）能够进行自动测量和手动测量

6）提供用鼠标测量和键盘测量，屏幕上提供水平游标和垂向游标，测量D1和D2

7）提供用标准长度尺或硬度块对硬度进行精密校准

8）提供对球面或圆柱面试件表面的硬度修正

9）渗碳层或电镀层硬度梯度曲线及硬度深度分析

10）自动绘制硬度曲线图，自动进行洛氏、表面洛氏、布氏标尺转换

11）提供多种形式的测试报告：用户也根据自身要求进行任意编辑排版

12）可以用鼠标进行HK硬度值的测量

二、ZDHV-Z全自动显微硬度计主要技术参数：

1.试验力：10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 （gf）共8档

2.加荷方式：试验力自动加载、保持、卸载

3.保持时间：5~60s可选，步长5s

4.物镜倍率：10×（观察），40×

5.测量目镜：10×

6.总倍率：100×，400×

7.物镜/压头切换：自动切换

8.最小检测单位：0.0625μm

9.X-Y自动工作台尺寸：100×100×50mm

10.移动范围：50×50

11.移动最小读数：0.1μm  重复定位精度：0.3μm

12.图像清晰度：自动聚焦

13.硬度测试范围：5HV~3000HV以上

14.压头中心到机壁距：98mm

15.试件最大高度：100mm

16.执行标准：GB/T4340  中国国家标准  ASTME384美国标准

17.电流：220VAC，50HZ

三、配置清单：

| 1．主机（包括显微维氏压头一只，10*、40*物镜各一只） 2．.砝码（含砝码杆） 6只 3.水平仪 1个 4.十字试台 1个 5.薄片夹试台 1个 6.平口夹试台 1个 7.细丝夹试台 1个 8.螺丝刀 2把 9.电源线 1根 10.产品合格证 1份 11.使用说明书 1份 12.水平调节螺钉 4只 13.备用保险丝(1A) 2只 | 14.RS232接据线 1根 15.10X数字测微目镜 1只 16.显微维氏硬度块 2块 17.打印机使用说明书 1份 18.电脑：品牌机 1台 19.品牌彩色喷墨打印机 1台 20.图像采集卡 1块 21.加密狗 1只 22.彩色摄像机 1套 23.摄像机适配器 1个 24.测量软件 1套 25.X→Y轴自动测量工作台 1只 26.自动工作台控制器 1只 |
| --- | --- |

四、可选购件：金相试样切割机   金相试样镶嵌机   金相试样抛光机

# Text boxes

ZDHV-Z全自动显微硬度计(自动聚焦)