HV系列维氏硬度计是光机电一体化的高新技术产品，该机器造型新颖，具有良好的可靠性，可操作性和直观性，是采用精密机械技术和光电技术的新型维氏和努普硬度测试仪器。

该机采用计算机软件编程，光学测量系统。通过软键输入，可选择维氏和努氏硬度的测量、能调节测量光源的强弱，能选择保荷时间，在LCD显示屏上能显示试验方法、试验力，通过面板输入测量压痕对角线长度、屏幕直接读出硬度值，简便了查表的繁琐。使用方便，测量精度高。

适用范围

硬度计适用于测定微小、薄形、表面渗镀层试件的维氏硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬材料的努普硬度。是科研机构、企业及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器。

主要技术参数

| 型号 | HV-5 HV-5Z | HV-10 HV-10Z | HV-30 HV-30Z | HV-50 HV-50Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验力 | 2.94N(0.3Kgf) 4.9N(0.5Kgf) 9.80N(1.0Kgf) 19.6N(2.0Kgf) 29.4.0N(3.0Kgf) 49.0N(5.0Kgf) | 2.94N(0.3Kgf) 4.9N(0.5Kgf) 9.8N(1Kgf) 29.4N(3Kgf) 49.0N(5Kgf) 98.0N(10Kgf) | 9.8N(1.0Kgf) 29.4N(3Kgf) 49.0N(5.0Kgf) 98N(10Kgf) 196N(20Kgf) 294N(30Kgf) | 9.8N(1.0Kgf) 49.0N(5.0Kgf) 98N(10Kgf) 196N(20Kgf) 294N(30Kgf) 490N(50Kgf) |
| 硬度测试范围 | 8HV~2900HV |
| 试验力施加方法 | 自动加卸试验力 |
| 自动转塔 | 型号带字母Z为压头与物镜自动转换 |
| 测量显微镜放大倍率 | 200×（测试时用） 100×（观察时） |
| 试验力保荷时间 | 0～60s（每秒为一单位，任意键入） |
| 最小检测单位 | 0.5μm | 0.5μm | 1μm | 1μm |
| 试件最大高度 | 160mm |
| 压头中心到外壁距离 | 135mm |
| 主机重量 | 约40Kg |
| 电源 | AC220V/50Hz |
| 外型尺寸（长×宽×高） | (520×190×650)mm |
| 主要标准附件 | 10X测微目镜、10X物镜、20X物镜、水平仪、水平调节螺钉、维氏硬度块（2块） |

# Text boxes

HV-5/10/30/50维氏硬度计

HV-5Z/10Z/30Z/50Z自动转塔维氏硬度计