HV-1000型显微硬度计是采用精密机械技术和光电技术的新型显微维氏和努氏硬度测试仪器。 该机外观新颖，采用微机控制，通过软健能调节测量光源强弱，并能预置试验力保持时间，以LED显示。该机采用独特的压痕测量转换和测微目镜一次测量读数机构。使用方便，测量精度高。 硬度计还可根据用户特殊要求配制摄影装置，能对所测压痕和材料金相组织进行拍摄。知用于测定微小、薄形试件、表面渗镀层等试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷。玛瑙、宝石等脆性材料的显微硬度，是科研机构、工厂及质监部门进行材料研究和检测的理想硬度测试仪器。 主要技术参数Specifications： 试验力（N）：0.098,0.246,0.49,0.98,1.96,2.94,4.90,9.80N 试验力施加方法：自动加卸试验力 测量显微镜放大倍率：100×（观察时） 400×（测量时） 试验力保荷时间：5-60s（每5秒为一单位，任意键入） 测微压痕最小分辩率：0. 5μm 试件允许最大高度：65mm 压头中心到机身距离：85mm 主机重量：约25kg 电源：AC220V/50HZ 外形尺寸：（长×宽×高）(405×290×480)mm 硬度值范围：5HV～2500HV

# Text boxes

HV-1000  型  维氏硬度计