# Text boxes

HRSS-150数显全洛氏硬度计

HRSS-150数显全洛氏硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便显示清晰直观、性能稳定，是集机电于一体传感器闭环系统的高新技术产品，可进行洛氏、表面洛氏、塑料洛氏的硬度测试。

HRSS-150数显全洛氏硬度计功能如下：

洛氏、表面洛氏硬度标尺的选用；共有18种标尺

供选择，试验力自动选择。

硬度测试保持时间的选择；

复位、删除功能；

浏览硬度测试的示值；最多显示24次测量记录；

硬度测试结果的数据处理，并打印输出；

各类硬度示值之间的对照；自动换算

RS-232C串行通讯，供用户扩展功能

5.2寸大屏幕显示

HRSS-150全洛氏硬度计的技术参数：

洛氏硬度初试验力：98.07N（10 kg）       允差±2.0%

表面洛氏硬度初试验力：29.4N（3 kg）   允差±2.0%

洛氏硬度总试验力：588.4、980.7、1471N（60、100、150kg）允差±1.0%

表面洛氏硬度总试验力：147.1、294.2、441.3N (15、30、45kg) 允差 ±1.0%

压头中心到机身距离：165mm

被测样件允许高度：200mm

电源电压：AC220V±5%；50HZ~ 60HZ

装箱单

金刚石洛氏压头 1只 　             ￠1.5875mm硬质合金球压头 1只

大平,中平,V型工作台共3只 　       标准洛氏硬度块 3块

HR15N、HR30N硬度块各一块

防压塑料罩 1只                     RS-232通讯线   1根

砝码A、B、C一套　                 打印机说明书 1本

微型打印机  1套

保险丝2A 2只                  　  卷式打印机 1卷

电源线   1根                      产品使用说明书 1份