Noselab-ATS公司锥形量热仪介绍

-----爱威森科技香港有限公司

采用意大利Noselab-ATS公司标准型锥形量热仪（Cone Calorimeter）按ISO5660,

ASTM E1354，BS3664等标准。锥形量热仪试验下的点燃是靠锥形加热器的辐射热使材料产生裂解气，当裂解气达到一定的浓度后，电子脉冲打火器的火花来点燃裂解气, 然后蔓延到材料表面。材料燃烧过程中火焰覆盖材料单面燃烧，不存在火焰的传播，样品四周被铝箔包裹，加上燃烧盒的固定作用避免了熔融物质的流失，不受材料熔融的影响。并且燃烧时材料一直受到辐射器和表面燃烧火焰两部分的热流，使得材料长时间处于较高的，温度场温度较高，持续时间较长，环境接近于正常火灾，使得材料充分裂解。

性能介绍：

1、内置触摸屏17吋，计算机显示所有测试参数：氧气含量、导管温度、重量、导管流量、甲烷流量、CO2含量、CO含量。

2、软件自动校准：重量传感器、气体分析器、锥形加热辐射、烟测量系统、显示和功能管理状态、所有传感器的的控制及稳定性、标准需要的参数管理、标准所需要的计算如HRR、质量损失等、实验数据文件管理、数据保存。

气体类型：甲烷

供电：400Vac , 50Hz, 三相电流:32A安培

仪器型号：10097101

# Text boxes

不同的材料在锥形量热仪下的热响应特征是不同的，了解燃烧模式的特点，有效发展高效阻燃材料，并为阻燃材料的设计和研发开拓新的思路。本公司代理的Noselab-ATS公司锥形量热仪试验将能有效帮助相关科学研究及实验。

锥形量热仪法是由美国国家标准与技术研究院提出的一种用来测定材料释热速率的方法，该法可用于测定材料的引燃时间、热释放速率、质量损失速率、有效燃烧热、烟密度等参数。通过上述参数,可研究小型阻燃试验结果与大型阻燃试验结果的关系,并能分析阻燃剂的性能和估计阻燃材料在真试火灾中的危险程度，锥形量热仪试验越来越广泛的被应用到阻燃材料的测试和研究中。才能有效地发展高阻燃性能的分别代表不同结构的材料.