Rise-1030全自动比表面积及孔隙度分析仪

仪器简介:

Rise-1030型全自动比表面积及孔隙度分析仪参照ISO9277、ISO15901国际标准和GB-119587国家标准，依据静态容量法测量原理，通过质量平衡方程、静态气体平衡和压力测定来测试吸脱附过程，测试过程在液氮温度下进行。已知量气体充入样品管后，会引起压力下降，由此计算吸附平衡时被吸附气体的摩尔质量。通过测定的平衡吸附量，利用理论模型来求出被测样品的单点、多点BET比表面积，Langmuir比表面积；BJH中孔、大孔体积、面积分布，总孔体积；t―plot微孔体积和表面积，Dubinin―Astakhov微孔分布，Horvath―Kawazoe微孔分布；密度函数理论（DFT）和蒙特卡洛（MC）孔径分布模型等参数。

测试数据可靠的保证

连接管路的合理性、抽真空能力及传感器的灵敏度、精度和数目，仪器的自动化程度以及针对不同样品的数字模型的多少判断仪器优劣的重要依据。

模块式气路设计

Rise-1030型全自动比表面积及孔隙度分析仪引入了当今世界上最先进的设计理念，采用独特的模块式全不锈钢真空气路设计和先进的防泄漏无污染措施，从而确保了高真空的实现，避免了因连接管路接头过多容易泄漏的弊端。

恒定的温度

自主研制的金属杜瓦瓶因其独特的内部结构设计，可将液氮储存十数日，在实验期间液氮几乎没有损耗，从而保证了被测试样品温度的恒定，同时又避免了玻璃杜瓦瓶易碎不宜移动的缺陷。

高精度的传感器

多个高精度的传感器及22位的AD转换器件，确保了比表面积及孔径计算的精确性。

先进的理论模型

其先进的密度函数理论（DFT）和蒙特卡洛（MC）孔径分布模型确立了在我国比表面积及孔隙度分析仪行业的霸主地位，在国际上也处于领先水平。

操作的自动化

吸附、脱附过程全部由计算机控制，无需人工操作。

技术特点：

1、单点、多点BET比表面积，Langmuir比表面积

2、 BJH中孔、大孔体积、面积分布，总孔体积

3、 t―plot微孔体积和表面积，

Dubinin―Astakhov微孔分布，

Horvath―Kawazoe微孔分布

4、密度函数理论（DFT）和蒙特卡洛（MC）孔径分布模型

技术参数及仪器配置
 1、测验原理:低温氮物理吸附(静态容量法)

2、比表面积：0.01㎡/g至无上限

3、孔径分析范围：3.5至5000埃

4、吸附气体:  氮气

5  P/P0测量范围：1X10-6―0.995

6、压力、温度测量： 进口绝对压力传感器0-133KPa，精度0.1%, 6 只

温度传感器：PT-100 ,精度 0.1度，1只

7、杜瓦瓶:2.0L,持续时间80小时

8、真空泵:  机械泵

9、极限真空：4.0 X10-4Torr

10、测量软件: 吸附/脱附等温线测定

11、物理参数: 700 X 700 X 800mm  40kg(不包括真空泵)

12、同时测定样品数 3 个,处理样品数3个。

13、Rise全自动比表面积及空隙度分析仪拥有远程维护功能、可及时解决用户问题。

输出报告：

直接打印和EXCEL输出吸脱附等温线、BET比表面积、Langmuir比表面积、t-plot微孔体积、BJH孔体积、孔面积、总孔容积、总孔面积、Dbinin-Astakhov、Horvath-Kawazoe微孔分布，NLDFT/GCMC孔分布,综述报告。

应用范围：

各种材料的研究与产品测试，包括测量沸石、分子筛、二氧化硅、氧化铝、土壤、黏土、催化剂、有机金属化合物骨架结构等各种材料。