JS-1600M磁控溅射仪

- 产品应用：

JS－1600M型磁控溅射仪是依据二极(DC)直流溅射原理设计而成的，最简单、可靠、经济的镀膜设备。适用于电镜实验室的扫描电子显微镜（SEM）样品制备，非导体材料实验电极制作。

- 配置及技术指标：

- 本系统装配了水冷却磁控靶，靶面直径为50 mm

- 主机规格：L360mm*W300mm*H380mm

- 靶（上部电极）：金：直径：50mm，厚度：0.1mm

- 真空样品室：   直径：160mm，高：120mm

- 溅射面积：     Ф50mm

- 真空指示表：   最高真空度：≤ 4X10-2   mbar

- 离子电流表：   最大电流：100mA

- 定时器：       最长时间：3600S

- 微型真空气阀： 可连接φ3mm软管

- 可通入气体：   多种

- 最高电压：     -1600 DCV

- 机械泵：       2L/S

- 产品特点

- 轻便、溅射面积大

- 可以溅射铂、金及银等金属

- 溅射效率高，可水冷降温