YL-S70拉力试验机

用途：

本机可测试橡、塑料、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建筑、石化、电工、车辆…等等材料之拉伸、压缩、弯折、剪力、粘接力、剥离、撕裂…等等试验，为品质管制、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。

软件功能：

测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数；可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的接口、灵活的数据处理、MS-ACCESS数据库支持，使系统功能更为强大。

软件保护：超行程、超容量保护；

规格：

| 容量选择 | 1、2、5、10、20、50、100、200、500KG（（可选双容量配制，并具备快速更换要求）； |
| --- | --- |
| 力量分辨率 | 1/500,000 |
| 精度 | 0.1%； |
| 采集速率 | 2000次/S； |
| 控制方式 | 全电脑控制方式，软件功能强大 |
| 试验行程 | 450mm(可定制加长型） |
| 试验宽度 | Ø140mm |
| 速度范围 | 0.001~500mm/min（可定制）；电脑设定, 附夹具上下快速调节按钮 |
| 力量单位转换 | kgf，N，Ibf，g，ton，Mpa |
| 长度单位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 |
| 应力单位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 |
| 停机模式 | 过载停机、、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能 |
| 机台尺寸 | 52×60×108cm (W×D×H) |
| 机台动力 | 伺服马达驱动，同步轮及精密滚珠丝杆传动 |
| 功 率 | 400W |
| 机台重量 | 约66kg |
| 使用电力 | 220V 50/60HZ |
| 标准配置 | 夹具1组、电脑软件、USB电脑连线； |
| 选购 | 个人电脑 |

软件显示介面：

单条试验曲线：

多条试验曲线：

夹具选购：

YG-T003A 平面布条夹具         YG-C003A 穿刺夹具      YG-T104 环型初粘力夹具

YG-T003D 平面夹具           YG-T005 尖嘴夹具          YG-T001 平面夹

YG-C003 薄膜穿刺夹具     YG-T007 偏心轮夹具         YG-D007 线夹具

YG-C005 瓶子抗压夹具      YG-T006 织带夹具 	 YG-C004C 抗压盘