SH0059润滑油蒸发损失度仪（诺亚克法）

执行标准：按照SH/T0059润滑油蒸发损失测定法（诺亚克法）设计制造的。
适用范围：适用于测定润滑油和润滑油基础油的蒸发损失。
性能特点：主要由加热系统、控制系统、恒定气流压力控制系统三部分组成。采用单片机控制，可设定控制温度，根据标准温度计设定温度修正值，温度控制方式采用PID调节。在控温达到恒温时自动报警提示。启动蒸发试验时采用倒计时方式，当试验结束后采用正向计时方式并报警提示，正向计时时间显示蒸发坩埚滞留在加热铝浴的时间。真空泵开启或停止受计时键控制。设计美观、操作方便。
技术参数
1、工作电源AC220V±10% 50Hz
2、测温范围：100～260℃
3、控温点及精度：250℃±0.5℃
4、温度修正范围：-9.9～+9.9℃
5、压力恒定点及精度：196Pa±2 Pa（标尺指示100mm±1mm）
6、计时精度：3600±5s
7、功率：主机 1100W 真空泵 40W