SH107B自动界面张力仪（三孔）

SH107B自动界面张力仪采用圆环法在非平衡的条件下，测量各种液体表面张力（液—气相界面）及矿物油与水的界面张力（液—液相界面）。该仪器采用了微处理机技术，自动化程度高，操作简单，工作可靠，被测样品注入样品杯后，只要按动启动键，仪器便可自动完成对试样的测量，并能自动根据输入的具体参数计算出被测试样的张力值。

该仪器采用单片机技术，大屏幕液晶显示，外型美观，自动化程度高，操作简单，准确度高，重复性好。输入数据参数掉电保存；具有温度修正功能。该仪器广泛适用于电力、石油、化工、铁路等行业生产过程与产品中界面张力的测定。可以同时做3组试验。

技术参数

显示系统：大屏幕液晶显示界面张力

测量方法：

圆环法 （GB/T6541-86）;
    灵 敏 度：0.1mN/m
    测量范围：5～100mN/m
    准 确 度：±0.4 mN/m
    电 源：AC220V±5% 50Hz±2.5%
    功 率：50W
    环境温度: 5℃～40℃
    环境湿度: ≤85%