一、仪器资料

JL-1156型全自动激光粒度仪简介

粒度测试要获得准确的测试结果，被测样品的取样必须具有代表性，且需将被测样品完全分散成单个的颗粒后再进行测量。JL-1156型激光粒度仪以独特的装置，实现瞬时分散、瞬时测量，从而保证重复性好、稳定性好。仪器操作方便，测试速度快，每测一个样品1分钟内，可以连续自动测试，验证测试结果的真实性，由电脑自动记录保存，查看打印方便。

样品池                   样品池局部

仪器正视图                              仪器后视图

B   　　 A

C

A样品池   B机械搅拌器   C交流电源输入   D信号输入连接端

二、应用范围：

科研院校、电子材料、化工、农药、颜料、医药、钛白粉、陶瓷、建材、水煤浆、化妆品、磨料、涂料、食品、碳酸钙、滑石粉、高岭土、造纸、氧化铝、稀土、催化剂、发泡剂、耐火材料、水泥、珠光颜料、石墨等各种行业固体粉末、乳液中颗粒的粒度分布测试。

三、仪器特点：

- 集光学、电路、样品池、超声波分散器、搅拌循环系统、全自动清洗一体化，电脑控制

下自动对中。样品在管道内流动的时间短，避免了样品分散后的分层和重新团聚。重复性、稳定性达到国外同类仪器测量水平。

- 先进的成型工艺，结构紧凑合理，即测量单元和进样系统浑然一体，外形美观大方，操

作维护方便；最新的抗干扰技术，电子元器件稳定性更好。

- 采用RS232标准串行数据传输方式，可以方便地与各种笔记本电脑、台式电脑连接组成

粒度测试系统，彻底告别了传统的板卡连接方式。

- 大角度大规模多元集成专用探测器，测试分辨率更高。

- 测试软件兼容Windows XP、 V7操作系统，只需点击菜单“测试”，根据提示在仪器样

品池中投入被测样品，全部测量过程（包括测量参数选定、对中、背景测量、浓度调整、信号采样、数据分析、给出报告、进样系统清洗）等，电脑控制下全自动完成，输出测试报告。具有结果存储、查询、比较、编辑、删除等功能。

- 具有中文、英文报告单格式，内容包括累计粒度分布数据与曲线、区间粒度分布数据与

直方图、典型粒径值如D10、D50、D90、D97、平均粒径等结果。

- 可预置最佳测试模式：针对各种不同的样品，预置不同的最佳测试参数组合（包括浓度、

超声时间、采样时间、循环速率、清洗时间）等，获得最可靠、高再现性的测试结果。

- 特别采取了防震、防尘、防潮设计，便于运输和在恶劣环境下工作。

四、主要参数：

| 测试原理 | 衍射，散射理论及专有技术 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.1µm～500µm |
| 质量要求 | 按Q/70920531-0.1-2016标准，以标准粉验收 |
| 专 利 号 | ZL200420033010.7 |
| 样 品 池 | 容积500mL，304材质全不锈钢 |
| 测量精度 | 50%体积累积粒径值重复性＜1％（国家标准物质） |
| 测量时间 | 2分钟内完成一个样品的测试 |
| 光路设计 | 平行光路设计，稳定可靠，符合ISO13320、ISO13321等系列国际标准原理。 |
| 检 测 器 | 76级多元探测器。 |
| 信号光源 | 进口半导体激光器，波长635nm，寿命＞25000h 激光产品等级：一级 |
| 计算方法 | 无约束算法的自由分布；对数正态分布和R_R 分布。 |
| 测试量程 | 分3档测试；超微粉、微粉、粗粉档。 |
| 操作方式 | 测试中只需点击菜单“测试”键，然后根据提示在仪器样品池中加入被测样品，自动分散搅拌后，循环到检测区域，全部测量过程在电脑控制下全自动完成，输出测试报告，测试完毕后自动清洗管道、样品池等。 |
| 分散方式 | 内置60w超声波分散器,超声时间、机械搅拌（100-600转/分可调）、蠕动循环时间可按需设置。 |
| 分散介质 | 自来水（也可用蒸馏水、乙醇）等。 |
| 样品用量 | 毫克～克/每次（与样品的比重、颗粒大小、折射率有关） |
| 数据处理 | Mie理论及专有分析软件。 |
| 结果输出 | 显示结果以粒度分布和曲线图。并有典型的D10、D50、D75、D84、D90、D97、平均粒径和比表面积等数据。测试同一个样品中，同时给出正态分布、自由分布、RR分布结果，可对多种测试结果与其他厂家结果进行比对分析。 |
| 仪器体积 | 长740×宽360×高530（mm） 重量约：65kg |
| 工作电源 | AC220V ±22V 50Hz ±0.5Hz： |
| 环境要求 | 温度：5℃～35℃；湿度：<85%； |
| 仪器升级 | 根据用户的特殊需求，长期软件升级免费。 |

测试报告供参考：

# Text boxes

D