CHY-G电子壁厚测厚仪

CHY-G适用于制药、食品、药品等行业测量玻璃瓶瓶底及瓶壁的厚度。可满足测试输液瓶、啤酒瓶、口服液瓶、安瓿瓶、西林瓶等产品壁厚底厚的测试。

技术特征

7寸触控彩色液晶屏，微电脑控制，自动分组统计最大值、最小值、平均值

旋转角度位移实时显示，保证测量准确回位，

满足玻璃瓶底厚和壁厚两种测试方式

系统自带微型打印，上位机数据无限保存

专业电脑测试软件，曲线图显示，数据保存，EXCEL统计，打印A4试验报告

软件用户分级权限管理，数据统计及审计功能满足行业要求

技术参数

仪器量程：0-12.7mm/0.5″

分度值：0.001mm/0.00005″

样品直径：5mm-300mm （其他尺寸可定制）

样品高度：5mm-330mm(其他尺寸可定制)

外形尺寸400（L）X360（W）X700（H）mm

通信接口：USB

环境温度：15-50℃

环境湿度：10-90%，无结露

电源电压：220V/50Hz/60W

标准

GB12415-90、GB2641-90、GB2639-90、YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》、YBB00332003-2015 《钠钙玻璃管制注射剂瓶》、YBB00032004-2015 《钠钙玻璃管制口服液体瓶》、GB 12415-90《药用玻璃容器内应力检验方法》

配置：主机、测量头、微型打印机、测控软件、通信电缆