YL-S90 剥离试验机

说明:此款剥离试验机为本公司最新推出之轻型剥离试验机,采用最新的设计概念及制造技术,达成体积最小化及重量轻量化,而仍然保有本公司出品之试验机一贯的测试精准,操作简单,扩充性强等优点, 尤其在胶粘测试和小力量行业测试、具有剥离力的平均力量,分析，是进行小容量测试之最佳选择。

功能：

可进行拉力、压力、剥离力、撕裂、剪切、环形初粘…等测试

可同时显示力量及位移

采用步进马达驱动,精密滚珠丝杆传动，计算机直接设定试验速度

上下微调开关，具测试完成,自动回位功能

快拆式接头,能使用各种不同之夹具

连接电脑可打印曲线图

全电脑操作,USB接口，进行数据分析

180度剥离测试

规格:

| 容量选择 | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN（可选双容量配制） |
| --- | --- |
| 显示器 | 电脑显示方式 |
| 力量分辨率 | 1/500,000 |
| 力量精度 | ≤±0.5% |
| 行程分辨率 | 0.005mm |
| 控制方式 | 全电脑操作方式 |
| 试验行程 | 500mm |
| 试验宽度 | Ø55mm |
| 试验速度 | 5～500mm/min 电脑设定, 附夹具上下快速调节按钮 |
| 力量单位转换 | kgf，N，Ibf，g，ton，Mpa |
| 停机模式 | 过载停机、、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能 |
| 机台尺寸 | 40×30×70cm (W×D×H) |
| 机台动力 | 步进马达驱动，同步轮及精密滚珠丝杆传动 |
| 功 率 | 180W |
| 机台重量 | 约28kg |
| 使用电力 | 220V 50/60HZ 10A |
| 标准配置 | 夹具1组、电脑软件、USB电脑连线； |

软件部分功能：

测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数；可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的接口、灵活的数据处理、MS-ACCESS数据库支持，使系统功能更为强大。

软件保护：超行程、超容量保护；

测试曲线图

单位选择