THV-30MDT自动转塔数显触摸屏维氏硬度计

产品介绍:

THV-30MDT自动转塔数显触摸屏维氏硬度计采用8寸触摸屏显示，操作界面采用菜单式结构，可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK，测试的硬度值，自动计算，自动显示；可进行各种硬度值相互转换；光源亮度可无极调节；可配内置摄像头，图像更清晰。

可按照标准硬度块或长度标尺进行标定,使硬度值更精确的符合要求。

测试结果可自动存储、自动数据处理、打印。

备有RS-232接口，可与计算机联机。

THV-30MDT自动转塔显微硬度计具有在测试时压头与物镜自动相互切换，测试点自动定位精确。

技术参数：

| 型号 | THV-30MDT |
| --- | --- |
| 试验力 | 1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N) |
| 符合标准 | GB/T4340，ASTM E92 |
| 测量分辨率 | 0.01un |
| 转换标尺 | 洛氏、布氏 |
| 硬度测试范围 | 8~2900HV |
| 试验力施加方法 | 自动（加荷、保荷、卸荷） |
| 测试显微镜放大倍率 | 100X、200X（两物镜均可观察测量） |
| 试验力保荷时间 | 0~60s |
| 数据显示输出 | 8寸触摸屏显示读出，可储存60种测试结果,内置打印机和RS-232接口 |
| 最大允许试件高度 | 160mm |
| 压头到机壁距离 | 135mm |
| 尺寸 | 600*190*620mm |
| 重量 | 约50Kg |
| 电源 | AC220V+5%，50-60Hz |

操作界面:

主界面                                    数据界面

标定界面

标准附件：

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10X测微目镜 | 1个 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
| 10X、20X物镜（内装） | 各1只 | 水平调节底脚 | 4只 |
| 砝码 | 4只 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
| 维氏硬度块 | 2块 | 防尘袋 | 1个 |
| 电源线 | 1根 | 产品合格证、保修卡、说明书 | 各1份 |

选配件：

| 名称 | 名称 |
| --- | --- |
| 维氏硬度测量软件 | XY十字试台 |