THR-150DT触摸屏数显洛氏硬度计

产品介绍：

- 采用砝码电动加载，高精度传感器。

- 触摸屏界面，操作方便。

- 按照标准硬度块，对各个硬度标尺分高、中、低三段进行自动修正。

- 内置凸圆柱面硬度值修正。

- 数据处理功能强大，包括：HR、HB、HV等多种硬度制式转换，设置合格范围，超限自动报警，可输入测试员，样品名称等信息。

- 测试结果可自动存储、处理、打印。

技术参数：

| 型号 | THR-150DT |
| --- | --- |
| 初试验力 | 10kgf(98.07N) |
| 总试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
| 洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
| 测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
| 保荷时间 | 0-99s |
| 硬度值分辨率 | 0.1HR |
| 试验力误差 | ＜0.5% |
| 数据输出 | LCD显示, 触摸屏界面 |
| 数据存储 | 可储存60种测试结果, 内置打印机 RS-232接口，可选配U盘自动存储 |
| 转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 |
| 符合标准 | BSEN 6508， ISO 6508， ASTM E18， GB/T230 |
| 最大允许试件高度 | 220mm |
| 压头到机壁距离 | 200mm |
| 尺寸 | 560×200×800mm |
| 重量 | 70kg |
| 电源 | AC220+5%,50～60Hz |

操作界面：

主界面                           所有洛氏标尺，共15种

数据存储界面                        高、中、低三段硬度值自动修正

标准附件：

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金刚石洛式压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 |
| 硬度块（HRC高低2块、HRB 1块） | 3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
| 砝码（A、B、C） | 各1个 | 水平调节底脚 | 4只 |
| 电源线 | 1根 | 保险丝2A | 2只 |
| 产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |