THV-1MDT自动转塔数显显微硬度计

产品介绍：

THV-1MDT自动转塔数显显微硬度计采用触摸屏显示，操作界面采用菜单式结构，可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK，测试的硬度值，自动计算，自动显示；可进行各种硬度值相互转换；光源亮度可无极调节；

可配内置摄像头，图像更清晰。

可按照标准硬度块或长度标尺进行标定,使硬度值更精确的符合要求。

测试结果可自动存储、自动数据处理、打印。

备有RS-232接口，可与计算机联机。

THV-1MDT自动转塔显微硬度计具有在测试时压头与物镜自动相互切换，测试点自动定位精确。

技术参数：

| 型号 | THV-1MDT |
| --- | --- |
| 试验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1Kgf (9.8N) |
| 符合标准 | GB/T4340，ASTM E92 |
| 测量分辨率 | 0.01µm |
| 数据显示输出 | 8寸触摸屏显示读出，可储存60种测试结果,内置打印机和RS-232接口 |
| 转换标尺 | 洛氏、布氏 |
| 硬度测试范围 | 8~2900HV |
| 试验力施加方法 | 自动（加荷、保荷、卸荷） |
| 测试显微镜放大倍率 | 400X(测试)，100X（测试、观察） |
| 试验力保荷时间 | 0-60s |
| 最大允许试件高度 | 160mm |
| 压头到机壁距离 | 135mm |
| X-Y试台 | 尺寸：100*100mm 最大移动：25*25mm |
| 尺寸 | 600*200*640mm |
| 重量 | 约50Kg |
| 电源 | AC220V+5%，50-60Hz |

操作界面:

主界面                                          数据界面

标定

标准附件:

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6个 |
| 10X测试目镜 | 1个 | 显微硬度块（高块、低块） | 各1块 |
| 10X、40X物镜 | 各1个 | 备用保险丝（2A） | 2根 |
| 十字试台 | 1个 | 水平调节底脚 | 4只 |
| 小水平仪 | 1根 | 说明书 | 1份 |
| 电源线 | 1份 | 产品合格证、保修卡 | 1份 |

选配件：

| 细丝夹持台 | 1个 | 平口夹持台 | 1个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 薄片夹持台 | 1个 | 维氏测量软件 | 1套 |