丹麦Ris? DA20 C/D热释光/光释光考古和地质年代测定系统是Ris?国家实验室设计生产的，是最新一代的荧光读出系统，即能测量热释光又能测量光释光。Ris? DA20 C/D热释光/光释光考古和地质年代测定系统包括：光探测系统、热释光系统、光释光系统，辐照系统等子系统组成。北京冠远科技有限公司为中国总代理

释光测年仪丹麦释光测年仪/Ris DA20 C/D光释光考古和地质年代测定系统是Ris国家实验室设计生产的，是新一代的荧光读出系统，即能测量释光测年仪又能测量光释光。Ris DA20 C/D释光测年仪/光释光考古和地质年代测定系统包括：光探测系统、释光测年仪系统、光释光系统，辐照系统等子系统组成。

陶瓷是中国的国粹，它是中华民族对人类文明的伟大贡献之一。古陶瓷是中华文化的载体，一件精美的古瓷，它的造型、釉色和工艺，均丰富地表现着古人的艺术观和审美观。它不但以外在的美吸引着我们，同时展示着当时陶瓷工艺技术所达到的水平，凝聚着先辈们的人文和科技的历史，一件古瓷的价值也就在于此。中国精美的轻、薄、透、亮瓷器从唐开始就作为当时的高技术产品行销至世界各地。中国古陶瓷成为世界性的重要收藏品是有如上历史渊源的。

详细说下：一件古瓷器是真品还是赝品是买卖和收藏的首要问题。古陶瓷的科技检测方法有很多种，其中“释光测年仪”方法是目前较有成效并进入商业运作的科学鉴定方法。

（1）特点
全自动可编程电脑控制；
同时测量48个样品；
加热温度可在室温-700℃之间调节；
可进行样品的红外释光（IRSL）、蓝光释光(BLSL)和热释光(TL)测量；
光激发有线性调制OSL模式和脉冲OSL模式；
单个样品可被α和β放射源(90Sr/90Y和 241Am)或小型的X-射线发生器照射。
（2）光探测系统
光探测系统测量发出的荧光，光探测系统包括一个光电倍增管和相配的滤光片。样品室  可编程，进行热释光测量时可抽真空，计算机控制氮气输入，使加热后的样品能快速冷却。
标准的Ris?读出器有配套的滤光片：
75mm Hoya U-340
2mm Schott BG 39
4mm Corning 7-59
（3）热释光系统
利用位于PMT下的加热元件就可进行热激发。加热元件有两个功能：1）加热样品 2）把样品提升到测量位置。
样品加热到700°C，升温速率可在0.1-10 K/s.之间选择。氮气流冷却电热丝，防止加热系统在高温情况下被氧化。
（4）光释光系统
使用发光二极管阵列进行光激发，包括CW和LM-OSL激发。发光二极管阵列配有光反馈服务系统来确保激发功率的稳定。二极管和样品之间的距离大约为20mm。标准Ris? TL/OSL读出器装有两个光激发源：
红外光源(波长870nm)最高激发能量可达140mW/cm2或者更高,并能在最大值的0-100%之间任意调整；
蓝光光源(波长470nm)最高激发能量不小于50mW/cm2。
（5）辐照系统
系统有三种辐照方式：β，α和X射线辐照。用软件来控制辐射类型，并允许单个辐射。
β辐射
Beta辐照器可拆分开，通常配有1.48 GBq (40 mCi) 90Sr/90Y β源，能发射最大能量为2.27Mev的β粒子。在样品位置的石英剂量率大约为0.1 Gy/s。源和样品之间的距离为5mm，在辐照器和测量室之间有一个0.125mm的铍窗，并充当一个真空接口。
α辐射
α辐照器通常都配有一个10.7 MBq (290 mCi) 241Am源，是一个混合α/γ辐射体。α能量为5.49 MeV (85.1%)，主要的γ能量为59keV。源通过气驱动快门控制。在样品位置的石英剂量率大约为45 mGy/s. γ辐照器和系统盖和密封轴结合在仪器阻止在X射线输出稳定之前样品辐射。
X射线辐射
X射线灯丝型辐照器的的X射线：Varian VF-50J X-γ射线管 (50 kV, 1 mA, 50 W).动态剂量率范围（50mm Al过滤）：当安装在标准的OSL/TL读出器上时，10 mGy/s - 2 Gy/s。
（6）应用领域
考古和地质年代测定；
已发事故剂量测量；
辐射食品检测；
荧光研究。
（7）技术参数
TL：可从室温加热到700℃，升温率可在0.1 K/s -10 K/s之间编程调节。恒温TL可在任何固定温度下操作。
OSL：
蓝色LED（波长470nm）激发：50 mW/cm2；
红外LED（波长870nm）激发：145 mW/cm2；
可在任何温度下调控。
辐射源选择：
β(90Sr/90Y)陶瓷源 (1.48 GBq)剂量率（石英）： 0.1 Gy/s；
α(241Am)源(10.7 MBq)剂量率（石英）：45 mGy/s；
X射线发生器(50 kV, 1 mA)动态剂量率（石英）：10 mGy/s-2 Gy/s。
单颗粒OSL：
聚焦绿色激光激发(532nm)：50 W/cm2；
可选择：IR激光激发 (830 nm)：~ 500 W/cm2；
电源： 100-240 V 50/60 Hz (120 W)。