公司简介：

合肥卓越分析仪器有限责任公司创建于2000年8月1日。数年来公司生产化学分析仪器，直读光谱分析仪，理化实验室工程，理化分析检测人员培训服务遍及全国各省市地区。出口缅甸、越南、塔吉克斯坦、俄罗斯、南非、东南亚等数十个国家。多年来公司对耐磨材料、耐热材料、球墨铸铁、球铁灰铁分析检测，分析研究投入大量人力、财力，总结丰富经验。闻名世界的耐材之都，宁国市数十家用户24小时分析实验。产品性能、品质，比肩世界分析届同类产品。卓越产品，信誉之首！为用户提供了可靠可行分析方案。

ZY-902B直读光谱仪器参数

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 检测基体 | Fe、Cu、Al基 |
| 检测时间 | 试样品类型而定，一般25s左右 |
| 光学系统 | 帕型－龙格罗兰圆全谱真空型光学系统 |
| 波长范围 | 170～580nm |
| 焦距 | 400mm |
| 探测器 | 高性能CCD阵列 |
| 电极 | 钨材喷射电极 |
| 分析间隙 | 样品台分析间隙：3.4mm |
| 工作温度 | (10～35)℃ |
| 存储温度 | (0～45)℃ |
| 工作湿度 | 20％～80％ |
| 氩气纯度要求 | 99.999% |
| 氩气进口压力 | 0.5MPa |
| 氩气流量 | 激发流量约3.5L/min，维持流量约0.4L/min |
| 激发最大功率 | 400VA |
| 光源类型 | 全新可调节数字化光源，高能预燃技术（HEPS） |
| 放电频率 | 100-1000 Hz |
| 放电电流 | 最大400A |
| 激发台孔径 | 13mm |
| 真空系统 | 真空软件自动控制、监测 |
| 工作电源 | 220V AC，50/60Hz，保护性接地的单相电源 |
| 仪器尺寸 | 725*865*550（mm） |
| 仪器重量 | 80kg |

## 光学系统

- 帕型-龙格结构的全谱光学系统

- 最大波长范围（170～580）nm

- 多个高性能CCD探测器

- 一体化光学室加工成型，动态罗档园安装，耐环境温度变化

- 真空光室设计，保证C、S、P、N都能达到最佳性能。

- 光室恒温控制，恒温温度为35℃；

- 直射式光学技术及透镜MgF2材料，保证C、S、P、N紫外波长的最佳能量。

## 样品激发台

- 集成气路、喷射电极技术；

- 优化的氩气气路设计保证激发台的有效冷却和激发过程中产生的金属粉尘有效进入过滤器；使样品激发更加稳定，并大大减少了人体对金属粉尘的摄入，有利于保护操作人员的健康安全；

- 更小的激发空间，使氩气消耗更小；

- 便于使用的样品夹具

- 具有电极自吹扫功能，使电极使用寿命更长、清洁电极更加容易

- 13 mm的激发孔径更利于样品分析

- 开放式样品激发台可适应各种大小、更多形状样品的分析（含线材）；

- 单反式透镜装置设计，一般人员都能方便对激发台进行维护和透镜的清洗

## 激发光源

- 全新可调节数字化光源，最高频率可达1000Hz；

- 高能预然技术（HEPS）；

- 优化设计的控制和功率电路，完善的激发安全保护功能

- 为不同分析目标提供最佳火花、电弧或组合激发波形

- 放电电流：最大400 A

## 数据采集系统

- 高性能ARM数据处理器，具有超高速数据采集及控制功能

- 高性能CCD固态检测技术，波段内的谱线全谱接收；

- 外置式计算机（用户自选）

- FPGA及高速数据通讯技术，数据读入功能强大，检测数据整体读入时间短

## 分析软件

- 基于Windows系统的多国语言的CCD全谱图形化分析软件，方便实用

- 全方位管理的控制整个测量过程及为用户提供强大的数据处理能力和测试报告输出能力

- 仪器可配置多条工厂校正曲线及更多材质分析及先进解决方案

- 软件实现全谱检测、智能扣干扰、扣暗电流、背景和噪声的算法，提高仪器的分析能力

- 完备的自动系统诊断功能

- 完善的数据库管理功能，可方便查询、汇总数据

- 智能校正算法，保证仪器稳定可靠

- 完备的谱线信息和干扰扣除算法，保证仪器分析更为精准

- 适应最新的Windows操作系统

- 能够自动完成数据采集、处理、生成office办公软件能接受的数据格式

ZY-902B直读光谱仪详细配置

| 部件号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直读光谱仪标准配件 |  |
| 9515001 | 光谱仪主机 | ZY-902B型 | 台 | 1 |  |  |
| 9515004 | 商用电脑 | 2G内存、250硬盘、19寸显示器 | 套 | 1 |  |  |
| 9515005 | 打印机 | 激光打印机 | 台 | 1 |  |  |
| 9515006 | 真空泵 | BSV-10 | 台 | 1 |  |  |
| 9515007 | 真空控制箱 |  | 只 | 1 |  |  |
| 8515008 | 卡套 | KF25 | 套 | 2 |  |  |
| 9515009 | 真空连接管 | ￠19-25 | 根 | 1 |  |  |
| 9515010 | 真空压紧阀 | GYC-JQ25 | 只 | 1 |  |  |
| 9515011 | 集气瓶 |  | 只 | 1 |  |  |
|  | 直读光谱仪附件 |  |
| 9515016 | 氩气减压阀 | YQY-12 | 个 | 1 |  |  |
| 9515017 | 快接头 | M10*1M内丝￠6 | 只 | 1 | 减压阀上用 |  |
| 9515018 | 氩气管道 |  | 米 | 2 |  |  |
| 9515019 | 网口线 |  | 根 | 1 |  |  |
| 9515020 | 三芯电源线 | 1．5米 | 根 | 1 |  |  |
| 9515021 | 高低标样 |  | 套 | 1 |  | 增配 |
| 9515022 | 控样 |  | 块 | 2 |  | 增配 |
|  | 直读光谱仪用户资料 |  |
| 9515023 | 软件光盘 |  | 只 | 1 |  |  |
| 9515024 | 《用户手册》 |  | 份 | 1 |  |  |
| 9515025 | 合格证 |  | 份 | 1 |  |  |
| 9515026 | 质保单 |  | 份 | 1 |  |  |
| 9515027 | 安装验收报告 |  | 份 | 1 |  |  |

## 随机备件及工具清单

|  | 备品备件及工具清单 |
| --- | --- |
| 部件号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 9515028 | 钨电极 | ￠6 | 根 | 1 |  |  |
| 9515029 | 电极压簧 |  | 根 | 1 | —— |  |
| 9515030 | 电极固定螺丝 | 拧紧螺丝￠3 | 只 | 2 |  |  |
| 9515031 | 电极刷 |  | 根 |  | —— |  |
| 9515037 | 火花台盖板密封圈 | 内径φ72（φ71）x2.65 | 只 | 1 | —— |  |
| 9515038 | 废气过滤芯 |  | 只 | 1 | —— |  |
| 9515040 | 电源插座 | 国标 | 只 | 1 | —— |  |