K13009型赛波特比色计

K13009赛波特比色计用于测定精制液体油品，如未染色的车用汽油、航空汽油、喷气燃料、石脑油、煤油及药用白油等。赛波特颜色是指：当透过试样液柱与标准色板观测对比时，测得的与三种标准色板之一最接近时的液柱高度数值。赛波特颜色号规定为：-16(最深)~+30(最浅)。按照规定的方法调整试样的液柱高度，直到试样明显地浅于标准色板的颜色为止。无论颜色较深、可疑或匹配，均报告试样的上一个液柱高度所对应的赛波特颜色号。
石油产品颜色的测定主要用于油品生产的控制过程。因为颜色是油品的重要质量特征，也是产品用户很容易观察到的特点。某些情况下，颜色可以反映产品的精练程度。对于颜色范围已知的油品，如果其颜色超出此范围，就有可能是受到了污染。但是，仅靠颜色鉴定产品的质量也是不可靠的，因此，不能随意通过观测油品的颜色来判定其技术指标。
特性及优点
适用标准：GB/T3555  ASTM D156相关国际标准要求。

适用范围：车用机油、航空汽油、喷气燃料、石脑油、煤油、白油及石油腊等精制石油产品。
方法概要：按照规定的方法调整试样的液面高度，直至试样明显地浅于标准色板的颜色。无论试样颜色较深、可疑或匹配，均报告试样的上一个液柱高度所对应的塞波特颜色法。旋转台上有3个可放置标准色板的位置。
技术参数
型号：K13009
尺寸：L x W x H in.cm 5.5 x 5.5 x 26.5 14 x 14 x 67 in.cm
净重：15.5 lbs 7Kg
运输重量：31 lbs 14.1Kg，包括灯具
运输尺寸： 4.0 立方英尺，包括灯具
4. K13009型赛波特比色计(1)，包括：
K13.32 配套的旋转台和放液阀(1套)
K13020 整厚标准色板(3) 安装在旋转台内
K13029 半厚标准色板(1) 安装在旋转台内
K13013 刻制的赛波特颜色号与试样的液柱高度对照表