W\031水蒸气透过率测试仪

W\031蒸气透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气透过率的测定，达到控制与调节材料的技术指标，满足产品应用的不同需求。

技术特征

采用称重法测试原理，内嵌气源无需外接，提高操作的便捷性

宽范围、高精度、自动化温湿度控制，轻松实现非标测试

标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定

可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准

提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式，称量系统保证检测数据的准确性

配备USB通用数据接口，方便数据输出和传递

支持数据云端共享系统，方便远程管理试验数据和检测报告

测试原理

W\031采用透湿杯称重法测试原理，在一定的温度下，使试样的两侧形成一特定的湿度差，水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧，通过测定透湿杯重量随时间的变化量，从而求出试样的水蒸气透过率等参数。

该设备满足多项国家和国际标准：ISO 2528、GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003

测试应用

| 基础应用 | 薄膜 | 适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、防水透气膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 |
| --- | --- | --- |
|  | 片材 | 适用于各种工程塑料、橡胶、建材（建筑用防水材料）、保温材料等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材、尼龙片材等 |
|  | 纸张、纸板 | 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试 |
|  | 纺织品、非纺织布 | 适用于纺织品、非纺织布等材料的水蒸气透过率测试 |

技术指标

| 测试范围 | 0.01～10,000 g/m2·24h（常规） |
| --- | --- |
| 试样数量 | 1件 |
| 测试精度 | 0.01 g/m2·24h |
| 系统分辨率 | 0.0001g |
| 试验温度 | 室温～65℃（常规） |
| 控温精度 | ±0.1℃（常规） |
| 试验湿度 | 10%RH～98%RH（标准90%RH） |
| 控湿精度 | ±1%RH |
| 吹扫风速 | 0.5～2.5 m/s （非标可选） |
| 测试面积 | 33 cm2 |
| 试样厚度 | ≤ 3 mm （其他厚度要求可定做） |
| 试样尺寸 | Φ74 mm |
| 试验箱容积 | 15 L |
| 接口尺寸 | Φ6mm 聚氨酯管 |
| 外形尺寸 | 620 mm (L) × 620 mm (W) × 570 mm (H) |
| 电 源 | AC220V 50Hz |
| 净 重 42 kg |

产品配置

| 标准配置 | 主机、计算机、专业软件、透湿杯、气体干燥装置、自动干燥过滤器、校验砝码、通信电缆、取样器、定量滴管、手套 |
| --- | --- |
| 选购件 | 标准膜、干燥容器、4A分子筛 |
| 备注 | 本机气源进口为Φ6 mm聚氨酯管；蒸馏水用户自备 |