产品信息如下：

| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 品名/规格： |  |

颗粒和粉末特性分析仪系列详情介绍

Particle and powder characteristic analyzer

功能介绍：Function Introduction

- 自动化测量系统，集成电路系统模块.

- 触摸屏或PC软件两种操作模式并存.

- 测试过程和测试结果通过PC软件曲线图位表示，并自动生成报表.

- 采用7寸触摸屏操控，中、英文两种语言.

- 自带通讯接口，具有仪器自我管理及故障检测；自我校正功能.

- 环境温湿度管理，水平定位功能.

- 多孔径漏斗选择，自带称重平台，自动下料搅拌系统，

- 粉末粉体颗粒表征研究提供数据.

测试项目：Test project

1. 松装(自然堆积)密度bulk density 
2. 振实密度  tap density 
3. 安息角（休止角）Angel of repose 
4. 质量流速mass flow velocity  
5. 体积流速volume flow rate  
6. 崩溃角 Angle of collapse

7. 平板角Flat Angle 
8. 空隙率Voidage 
9. 时间 time 
10. 差角angle of difference 
11. 分散性dispersibility 
12.流动指数（卡尔指数和豪斯纳比）Flow index

13.压缩度

14.凝集度

15.均齐度

16.筛分粒度

参照标准：  standard

- ISO902-1976; ISO4324;GB6521-86 ;ISO4490-1978; GB1482-84;

- ISO903-1976; GB6522-86 ;GB11986;

- DIN ISO 4324 – December 1983;USP（美国药典）；

- BP（英国药典）；EP（欧洲药典）规范要求美国ATSM6393-08;

- 欧洲药典EP7.0中的07/2010:20934,美国药典616.

- GB/T16913-2008-4.5,GB/T1479.1-2011,GB/T5162-2006/ISO3953:1993;

参数资料data

| FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪 Particle and powder characteristic analyzer | FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪 Particle and powder characteristic analyzer |
| --- | --- |
| No | 功能Function | 量程measuring range | 分辨率 Resolution | 测试方式Test method |
| 1. | 松装(自然堆积)密度 bulk density | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自动记录质量，Automatic 2.输入体积input volume |
| 2. | 振实密度 tap density | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定质量测试 fixed mass test 2.定体积测试Fixed volume test |
| 3. | 安息角（休止角） Angel of repose | 0-90度degree | 0.01度degree | 1.自动计算automaticcalculation 2.PC软件过程数据曲线PC software process data curve |
| 4. | 质量流速mass flow velocity | 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自动计时并停止Automatic time 2.自带称重平台weighing 3. PC软件过程数据曲线PC software process data curve |
| 5. | 体积流速 volume flow rate | 0-9999.999ml/s | 0.001 ml/s | 1.自动计时及停止Automatic timer 2.自带称重平台weighing platform 3. PC软件过程数据曲线PC software process data curve |
| 6. | 崩溃角 Angle of collapse | 0-90° | 0.01° | 1.自动计算automatic calculation 2.PC软件过程数据曲线PC software process data curve |
| 7. | 平板角Flat Angle | 0-90° | 0.01° | 1.自动计算automatic calculation 2.PC软件过程数据曲线PC software process data curve |
| 8. | 空隙率Voidage | 0-99.99% | 0.01% |  |
| 9. | 时间 time | 0-99999S | 0.01s | 自动Automatic |
| 10. | 差角angle of difference | 0-90° | 0.01° | 自动Automatic |
| 11. | 分散性dispersibility | 0-99.99% | 0.01% | 自动Automatic |
| 12. | 称量平台Weighing | 0-2000.0g | 0.01g | 自动Automatic |
| 13. | 漏斗容积 funnel volume | 200ml |  |  |
| 14. | 不锈钢量杯选购 Stainless steel cup | 25ml、100ml、200ml、250ml、500ml | （标配1个） (standard configuration 1pcs) |
| 15. | 圆盘 disc | 直径100mm和64mm（少量样品测量）Diameter 100 mm and 64 mm (a small amount of sample measurement) | 休止角测量 To measure the Angle of repose |
| 16. | 搅拌装置stirring | 固定转速constant rotational speed | 自动Automatic |
| 17. | 漏斗出口口径mm Funnel outlet diameter | 2.5；4.0；5.0；6.0；7.0；8.0；9.0；10；14；15；16；17；18；25 | 选购孔径（标配5个）可更换结构 Optional aperture (standard 5) replaceable structure |
| 18. | 出口配有控制阀门 control valve | 气动控制Pneumatic control | 自动，气源客户自备Automatic, the gas customers are prepared |
| 19. | 振实密度玻璃量筒 Vibration density glass cylinder | 1）25ml，刻度高H:135mm，间距spacing 1ml 2）100ml，刻度高H:175mm，质量mass 130±16g 3）250ml，质量mass220±40g | 量筒固定座质量450±20g a fixed seat mass |
| 20. | 显示器display | 7寸触摸屏7 Inch Touch Screen |  |
| 21. | 温湿度范围Temperature humidity range | 18-40℃ 相对湿度在35-80% relative humidity | 自动Automatic |
| 22. | 流动指数Flow index | 自动转化流动指数数据Automatic conversion flow index data | 自动Automatic |
| 23. | 输入电源Input power | 220V±10% 常温环境下使用Normal temperature environment |  |
| 24. | PC软件Software | 软件1套；电脑打印机客户自备. 1 sets of software; Computer and printer offered by customer. |  |
| 25 | 振动筛分粒度仪 Vibration sieving particle sizer | 筛网目数42目，60目，100目，200目325目满足卡尔指数要求 The sieve mesh 42 mesh, 60 mesh, 100 mesh, 200 mesh 325 mesh to meet the requirements of the Carle index. | 均齐度和凝聚度测量 Homogeneity and cohesion measurement |
| FT-2000A和FT-2000B区别 |
| FT-2000A自带PC软件具备曲线图谱过程分析及报表管理功能 particle and powder characteristic analyzer (multi-function) Comes with PC software analysis function. |
| FT-2000B通过触摸屏来操作，并获得结果数据，不具备过程数据分析，打印机处理数据； operate through the touch screen, And get the final result data, Without process data analysis, Need manual work to analyze the change trend; in addition , |

应用说明：

应用于科研院所，大中院校，生产加工上下游企业实验室及新品研发，质量管控提供数据依据.

粉体流动性的影响因素

粉体之所以流动，其本质是粉体中粒子受力的不平衡，对粒子受力分析可知，粒子的作用力有重力、颗粒间的黏附力、摩擦力、静电力等，对粉体流动影响大的是重力和颗粒间的黏附力。影响粉体流动性的因素复杂，粒径分布和颗粒形状对粉体的流动性具有重要影响。此外，温度、含水量、静电电压、空隙率、堆密度、粘结指数、内摩擦系数、空气中的湿度等因素也对粉体的流动性产生影响。通过分析粉体流动性的影响因素，对于采用科学的方法测量粉体流动性具有重要意义。

步骤及流程

- 准备好被测样品，并记录质量.

- 按照测试项目要求设定测试条件.

- 运行仪器并获得数据.

- 进行下一个测试项目测试

- 获得数据

- 依次类推，当需要的测试项目完成.

- 仪器自动获得流动性评定

- 生成报表.

- 测试完成的清理工作.

优点描述：

- 自动化操作.

- 自动激光测量堆积角度.

- 7吋屏操作或PC软件运行过程曲线图片.

- 重复性，稳定性

- 多孔径漏斗出口.可用于不同粉体流动测试.

- 自动搅拌流动.

- 自动测量流速，自动计时.

- 多功能组合一体机.

- 自动数据处理.

10.可提供3Q验证文件包.

整机示意图

产品尺寸：长590mm*宽300mm*高770mm

休止角标准角度校准件

图5

标准砝码校准称重平台

图6

漏斗支撑固定结构及阀门控制

在气动状态下控制漏斗出口阀门的开合.

搅拌装置 ：

搅拌装置主要是由1-2 个叶片和连接杆组成；把连接杆与仪器内测顶部位之电机轴相连接；并通过螺丝锁住，

部分客户案例：

南京大学     南京理工大学     吉林农业大学     中国药科大学

广东省食品工业研究所      国家特种超细粉体工程技术研究中心

新疆维吾尔自治区药物研究所     深圳药物研究所

湖北省医药工业研究院            无锡市产品质量监督质检中心

辉瑞制药有限公司              新疆药物研究所

浙江海正集团香港奥美制药厂      上海美敦力（上海）有限公司

山东罗欣药业集团股份有限公司 上海烟草集团

常州亚邦制药有限公司          常州寅盛药业有限公司

宜昌人福药业有限公司         昆明积大制药股份有限公司

广东立国制药有限公司      浙江三门恒康制药有限公司

亚宝药业集团股份有限公司     上药康丽（常州）制药有限公司

英国石油集团珠海碧辟化工有限公司

软件操作界面图

触摸屏操作界面

测试报表样本

服务项目

1.质保：12个月，长期维护.

2.培训：操作培训：

电话教学；U盘教学文件；远程可视沟通；现场教学；说明书教学文件

3.保养和维护：

提供因知保养和维护文件、标识、表格 、保养提醒.

4.验证文件：

3Q验证文件、计量证书

5.扩展服务：

延保服务，样品测试服务，后延服务，仪器租赁服务.

粉体行业本机常用配套方案：

- 粉体行业常用仪器方案：

水分仪，松装密度仪，休止角测试仪，粉体流动性测试仪 ，筛分粒度仪，振实密度仪 ，静电荷测试仪，体积密度仪.

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

瑞柯分享：

ROOKO瑞柯品牌

-----专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

---解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.

我们的荣誉：