建材烟密度测试仪  型号;ZRX-28611

ZRX-28611型触屏版建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的，适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定 .

ZRX-28611型触屏版建材烟密度测试仪产品功能特点

1.增加了触屏控制技术的建材烟密度测试仪！触屏与电脑双控制方式可选，既可选择触屏控制亦可选择电脑控制，逻辑性强、高智能化、运行平稳可靠(同一个时间点不可电脑和触屏控制同时操作！)。

2.燃烧器可自动旋转，定位准确。

3.自主开发控制程序，可满足试验中的各种操作、记录、时时曲线、结果计算。

4.默认触屏操控试验，轻触之间完成试验过程，可自主切换为电脑控制模式，电脑预装软件，进行试验。

5.

ZRX-28611型触屏版建材烟密度测试仪相关技术参数

1.对于试件的最大烟密度（ MSD ）和烟密度等级（ SDR ）： 0-100% 连续可

测，自动计算；

2.用标准虑光片校正误差不大于 3% ； 每台设备配备三块标准滤光片，对光源校对的数据，具有代表性

3.本生灯工作压力（ 210±5 ） KPa ；

4.本生灯对试样施加火焰 4min ；

5.燃烧灯：为本生灯，长度260mm，喷嘴直径0.13mm，与烟箱成45°角；

6.光电系统：光源为灯泡，功率15W，工作电压6V；

7.排风系统：本机器装有强力排风扇，试验完后，能将废气排出室外；

8.烟密度测量范围：0~100%；

9.烟密度测量准确度：±3%；

10.接收器：为硅光电池，透光率0%为无光线通过，透光率100%光无遮挡完全

通过；

11.主燃烧器工作压力：276KPa（可调）；

12.自动计时，自动点火，自动排烟；光通量可分阶段性线性校正试测试数据

更准确；

13.触摸显示屏：

a. 尺寸：5寸 有效显示尺寸 长11cm 宽6.28cm；

b. 分辨率：800*480

c. 通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式

d. 储存容量:1G

e. 采用纯硬件FPGA驱动显示，“零”启动时间，上电即可运行

f. 采用M3+FPGA架构，M3负责指令解析，FPGA专注TFT显示，速度和可靠性均领先同类方案

g. 主控制器均采用低能耗处理器，自动进入节能模式

14.气源： 95%丙烷气，或同等纯度的煤气（客户自备）；

15.长*宽*高  740 *500*高900（mm）

ZRX-28611型触屏版建材烟密度测试仪工作条件 ：

1.环境温度：0℃-40℃；

2.相对湿度：≤85％

3.供电电压及功率：220V±10％、50HZ、100W；

4.燃气压力：0-0.3MPa（可调节）；

5.环境及试验要求：仪器工作时应避免强光直接照射或反射到仪器上；试验进行90min后，应关闭燃气源对仪器降温15min。

6.环境气流：工作状态时无强制空气流动现象；

7.仪器应放在通风橱内进行试验；

ZRX-28611型触屏版建材烟密度测试仪仪器结构：

分为烟箱和控制两大部分；

烟箱部分：烟箱的左右两侧面板上，有电源开关、安全标志开关（背灯开关）、燃气调节装置，另外还有控制排风机的开关（风机开关）。

ZRX-28611型触屏版建材烟密度测试仪设计标准：GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》

符合标准： GB/T8627 ASTM D2843