MZ-4000D2电子万能试验机(铝合金护罩)

特点及用途： 
   MZ-4000D2电子万能试验机适用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等物理性能试验。运用Windows7操作系统平台，图形图象化的软件界面、灵活的数据处理方式、安全的限位保护等功能。还具有算法自动生成、试验报告自动编辑功能；大大方便了调试和系统再开发能力，可计算最大力、屈服力、非比例屈服力、平均剥离力、弹性模量等参数；其结构新颖，性能稳定。操作简单、灵活，维护方便；集高度自动化、智能化于一体。可用于科研部门、大中专院校和工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产质量检验。

技术参数：

1.量程范围：5kN 力值精度：

2.力值精度：示值的±0.5% 以内

力值分辨率： 1/250000

3.有效拉伸行程（不含夹具）：900mm

4.有效试验宽度：385mm

5.变形精度：示值的±0.5%以内

6.位移精度：±0.5%

7.试验速度：0.01mm/min-900mm/min（滚珠丝杠+伺服系统）

8.返回速度：1000mm/min（滚珠丝杠+伺服系统）

9.打印功能: 可打印测试后的最大力值、抗拉强度、 断裂伸长率以及相应曲线等。

10.电 源: AC220V±5% 50Hz

11.主机尺寸: 650mm×580mm×1450mm

12.主机重量: 110kg 

控制软件主要功能介绍：

1.测试曲线：力值-变形、力值-时间、应力-应变、应力-时间、变形-时间、应变-时间；

2.单位切换：N、kN、lbf、Kgf、g；

3.操作语言：中文简体，中文繁体，英文随意切换；

4.接口方式：USB；

5.多传感器支持功能；

6.系统提供参数公式自定义功能，用户可以根据要求定义参数计算公式，并根据需要编辑报表；

7.试验数据采用数据库管理方式，自动保存所有试验数据和曲线；

8.可将试验数据导成WORD、EXCEL、PDF格式；

9.同一组试验的多次试验数据及曲线可打印在一份报告中；

10.可将历史数据添加在一起进行对比分析；

11.可自动校正：标定过程中，在菜单中输入标准值，系统可自动实现示值的准确值标定。 

配置：

1. 日本松下伺服电机；

2. 高精度减速机1台；

3. 台湾滚珠丝杆；

4. 全自动测力系统及光电编码器1套；

5. 美国传感器1只；

6. 铝合金护罩；

7. 联想品牌电脑及彩色喷墨打印机1套(不含电脑柜)；

8. 标准拉伸夹具1付；

9. 拉力机测控系统试验软件一套（含拉伸、压缩、剪切、弯曲、撕裂、剥离软

件）；

10. 工作台、顶板及移动横梁等关键件的中心距均由日本小巨人LGMazak加工中心加工；

11. 旋转件均由日本小巨人LGMazak车削中心加工。