1.北京中瑞祥持粘性测试仪  粘附性检测仪 型号：ZRX-29227

本产品按照中华人民共和国国家标准GB/T4851-1998之规定制造，适用于压敏胶粘带等产品进行持粘性测试试验。工作原理：把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上，下端挂规定重量的砝码，用一定时间后试样粘脱的位移量或试样完全脱离所需的时间来测定胶粘带抵抗拉脱的能力。

三工位持粘性测试仪仪器结构：主要由计时机构、试验板、加载板、砝码、机架及标准压辊等部分构成。

三工位持粘性测试仪产品特点

1.采用单片机计时，LCD液晶显示试验时间

2.超长时间计时，最高可到99.99小时。

3.进口接近开关，耐磨抗砸，灵敏度高，使用寿命更长。

4.可调节水平底座，测量值更准确。

ZRX-29227三工位持粘性测试仪技术参数：

1.标准压辊：2000g±50 g

2.砝　　码：1000±10g（含加载板重量）

3.试 验 板：60（L）㎜×40（B）㎜×1.5（D）mm

4.计时范围：0～100h

5.工 位 数：3件

6.外形尺寸：300（L）㎜×240（B）㎜×400（H）mm

7.净　　重：20kg

8.电　　源：AC220V50Hz

ZRX-29227三工位持粘性测试仪标准配置：主机、砝码3个、实验板6只、标准压辊一个

H

ZRX-29227三工位持粘性测试仪关键字：GB/T4851，持粘性测试仪，持粘性测定仪，持粘力试验机，胶带持粘力测定仪，胶带持粘性测试仪，不干胶持粘试验机