北京中瑞祥石油沥青黏度测定仪  沥青动力粘度测定仪  型号：ZRX-29987

一、ZRX-29987用途

本仪器是按照国家石油化工行业标准SH /0557《石油沥青黏度测定法（真空毛细管法）》规定的要求设计制造的。

本仪器适用于用真空减压毛细管粘度计测定粘稠石油沥青的动力粘度，非另有注明,试验温度为60℃，真空度为300mmHg。

本仪器也适用于以真空毛细管法，试验温度为60℃，真空度为300mmHg(40Kpa)，粘度在0.0036～20.000Pa.s范围的其它物质。

二、ZRX-29987基本结构

本仪器由恒温浴及真空减压系统组成。配有高级数显控温仪自动控温，测量精确，并具备误差修正功能；加热装置为盘状加热管，同时通过电机搅拌对流使加热均匀；配有有照明灯，以便室外观察。

三、技术参数

1、控温范围：        室温～100.00℃；

2、控温精度：        ±0.01℃；

3、使用压力范围：    300mmHg±0.5mmHg；

4、计时范围：        0.0s～9999.9s；

5、计时精度：        ≤0.05%；

6、测量范围：        约4.2 Pa.s～580000Pa.s；

7、试样数量：        2支或 4支。