1.北京中瑞祥振实密度仪,堆密度仪,粉体振实密度仪 型号:ZRX-27386

ZRX-27386实用型振实密度仪,堆密度仪

ZRX-27386实用型振实密度测定仪是依据GB/T 5162-2006/ISO3953:1993（金属粉末 振实密度的测定），并参照美国药典独立研发制造的粉体密度测试仪器，。仪器含盖国标GB/T 5162-2006/ISO3953:1993中的各项指标。符合USP（美国药典）、BP （英国药典）和EP（欧洲药典）的规范要求，

1.1          ZRX-27386实用型振实密度测定仪由可调速电机、振动组件、等部件组成。且仪器具有结构紧凑、牢固，操作简单等特点。基本特点

u   精度：自动保留5位有效数字，可精确到小数点后4位。

1.2          环境要求

u   电源：交流200V ± 10%  50Hz，35W。

u   相对湿度：小于85%，无凝结现象。

u   其它要求：环境整洁无烟尘，周围没有机械振动源或电磁干扰源。

ZRX-27386实用型振实密度测定仪技术规格：

1.        试样重量：≤500.00克；

2.        试样体积：≤250.00毫升；

3.        单次振动次数：0～99999次（当设定为0次时结果输出为“松装密度”）;

4.        电机允许力矩：0.86 N.m；

5.        振动频率： 0～300转/分钟（连续可调）；

6.        振动幅度：最大14mm，整数1-14mm可调；

7.        重复性误差：≤1%；

8.        准确性误差：≤1%；

9.        输入电源：交流220V(50Hz/60Hz)、40W。

ZRX-27386实用型振实密度测定仪测试对象

各种金属粉：如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末等。

各种非金属粉：如滑石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石 、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、等。

其它粉末：如土壤、染料、医药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙等。