1.北京中瑞祥数显自动调压混凝土抗渗仪 型号：ZRX-28576

ZRX-28576自动调压混凝土抗渗仪，已是各大科研单位、大专院校、工程检测单位首选供应商。，自动调压混凝土抗渗仪适用于混凝土搞渗性能的试验和搞渗标号的测定，同时可用于其它建筑材料透气测定和质量检测。主模爱用优质钢，台面采用不锈钢板。 适用作混凝土抗渗性能的测定和试验研究，同时也可利用它作建筑材料的测定 和质量检验。

ZRX-28576自动调压混凝土渗透仪技术性能

1、允许最大工作压力：4MPa

2、工作方式：自动恒压

3、一次可作试件数：6个

4、试模几何尺寸

上口直径   174mm

下口直径   185mm

高度   165mm

5、柱塞泵参数

柱塞直径   12mm

行程   10mm

往复频率   154次/分

流量   165mm

6、电动机

自动调压混凝土渗透仪型号 HP-4.0

功率   90W

转速   1390转/分

7、外形尺寸 960X650X975(mm)

8、总重   约210KG

ZRX-28576本仪器适用于混凝土搞渗性能的试验和搞渗标号的测定，同时可用于其它建筑材料透气测定和质量检测。主模爱用优质钢，台面采用不锈钢板。

ZRX-28576自动调压混凝土抗渗仪主要技术参数：

工作压力：4MPa/cm2；

一次同时可做试验件：6个；

电机功率：90W；

工作方法：微电脑自动加压；

试模几何尺寸:175*185*150

转速:1390r/min